WYMAGANIA DL A KRUSZYW

PODBUDOWA AC22P

## Kruszywo

Tabela nr 3. Wymagane właściwości kruszywa grubego

| ## Właściwości kruszywa | ## KR5-KR6 |
| --- | --- |
| ## Uziarnienie wg PN-EN 933-1; kategoria nie niższa niż: | ## Gc85/20 |
| ## Tolerancje uziarnienia; odchylenia nie większe niż według kategorii: | ## G20/17,5* |
| ## Zawartość pyłów według PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa niż: | ## f2 |
| ## Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 lub według PN-EN933-4; kategoria nie wyższa niż: | ## FI30 lub SI30 |
| ## Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym według PN-EN 933-5; kategoria nie niższa niż: | ## C50/30 |
| ## Odporność kruszywa na rozdrabnianie według normy PN-EN1097-2, badania na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdział 5; kategoria nie wyższa niż: | ## LA40 |
| ## Odporność na polerowanie kruszywa (badania na normowej frakcji kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej) według PN-EN 1097-8; kategoria nie niższa niż: | ## PSV50 |
| ## Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdział 7,8 lub 9 | ## Deklarowana przez producenta |
| ## Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdział 7,8 lub 9 | ## WA24Deklarowana |
| ## Gęstość nasypowa według normy PN-EN 1097-3 | ## Deklarowana przez producenta |
| ## Mrozoodporność według PN-EN 1367-6 w 1% NaCl, kategoria nie wyższa niż: | ## FNaCl7 |
| ## Mrozoodporność według PN-EN 1367-1 | ## F2 |
| ## „Zgorzel słoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3, wymagana kategoria: | ## SBLA |
| ## Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny wg PN-EN 932-3 | ## Deklarowany przez producenta |
| ## Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1, p. 14.2; kategoria nie wyższa niż: | ## mLPC0,1 |
| ## Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1, p. 19.1 | ## Wymagana odporność |
| ## Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1, p. 19.2 | ## Wymagana odporność |
| ## Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego wg PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie wyższa niż: | ## V6,5 |

* dotyczy wyłącznie kruszywa 2/5mm

Dla kruszyw o uziarnieniu >5,6mm zamawiający wymaga wąskiego uziarnienia D/d<2.

Gdy jest to wymagane, dla kruszyw grubych o wymiarach d/D, gdzie D≥2d, należy stosować następujące dodatkowe wymagania dotyczące przesiewu, w procentach, przez sito pośrednie:

- wszystkie uziarnienia powinny mieścić się w ogólnych granicach podanych w tabeli nr 4

- producent powinien udokumentować i deklarować typowy przesiew przez sito pośrednie oraz tolerancje wybrane dla kategorii z tablicy nr 4

Tablica nr 4. Ogólne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa grubego na sitach pośrednich

| ## D/d | ## Sito pośrednie a mm | ## Ogólne granice i tolerancje na sitach pośrednich (procent przechodzącej masy) |  | ## Kategoria G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## Ogólne granice | ## Tolerancje dla typowego uziarnienia deklarowanego przez producenta |  |
| ## <4 | ## D/1,4 | ## Od 25 do 80 | ## ±15 | ## G25/15 |
|  |  | ## Od 20 do 70 | ## ±15 | ## G20/15 |
| ## ≥4 | ## D/2 | ## Od 20 do 70 | ## ±17,5 | ## G20/17,5 |
| ## Brak wymagania |  |  |  | ## Gnr |
| ## a Tam gdzie sito pośrednie określone jak wyżej, nie ma dokładnych wymiarów sita z serii R20 wg ISO 565:1990, należy użyć najbliższe sito z serii. |  |  |  |  |

Tabela nr 5. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego (do 2mm).

| ## Właściwości kruszywa | ## KR5-KR6 |
| --- | --- |
| ## Uziarnienie wg PN-EN 933-1; wymagana kategoria: | ## GF85 |
| ## Tolerancje uziarnienia; odchylenia nie większe niż według kategorii: | ## GTC20 |
| ## Zawartość pyłów według PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa niż: | ## f16 |
| ## Jakość pyłów według PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż: | ## MBF10 |

| ## Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdział 7,8 lub 9 | ## Deklarowana przez producenta |
| --- | --- |
| ## Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdział 7,8 lub 9 | ## WA24Deklarowana |

| ## Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu według PN-EN 933-6, rozdział 8, kategoria nie niższa niż: | ## Ecs30 |
| --- | --- |
| ## Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1, p. 14.2; kategoria nie wyższa niż: | ## mLPC0,1 |

Producent powinien udokumentować i deklarować typowe uziarnienie dla każdego wytwarzanego kruszywa drobnego i kruszywa o ciągłym uziarnieniu mającego D≤8 mm. Tolerancje powinny spełniać wymagania określone w tablicy nr 6

Tablica nr 6. Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa drobnego i kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0/D przy D≤8 mm deklarowanego przez producenta

| ## Wymiar sita mm | ## D | ## D/2 | ## 0,063 | ## Kategoria GTC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Tolerancje Procent przechodzącej masy | ## ±5 | ## ±10 | ## ±3a | ## GTC10 |
|  | ## ±5 | ## ±20 | ## ±3a | ## GTC10 |
|  | ## Brak wymagań | ## Brak wymagań | ## Brak wymagań | ## GTCNR |
| ## Z wyjątkiem kategorii f3 (zawartość pyłów ≤3) |  |  |  |  |

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

WARSTWA WIĄŻĄCA/WYRÓWNAWCZA -  AC16W

## Kruszywo

Tabela nr 3. Wymagane właściwości kruszywa grubego

| ## Właściwości kruszywa | ## KR5-KR6 |
| --- | --- |
| ## Uziarnienie wg PN-EN 933-1; kategoria nie niższa niż: | ## Gc85/20 |
| ## Tolerancje uziarnienia; odchylenia nie większe niż według kategorii: | ## G20/15* |
| ## Zawartość pyłów według PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa niż: | ## f2 |
| ## Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 lub według PN-EN933-4; kategoria nie wyższa niż: | ## FI25 lub SI25 |
| ## Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym według PN-EN 933-5; kategoria nie niższa niż: | ## C50/10 |
| ## Odporność kruszywa na rozdrabnianie według normy PN-EN1097-2, badania na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdział 5; kategoria nie wyższa niż: | ## LA30 |
| ## Odporność na polerowanie kruszywa (badania na normowej frakcji kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej) według PN-EN 1097-8; kategoria nie niższa niż: | ## PSV50 |
| ## Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdział 7,8 lub 9 | ## Deklarowana przez producenta |
| ## Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdział 7,8 lub 9 | ## WA24Deklarowana |
| ## Gęstość nasypowa według normy PN-EN 1097-3 | ## Deklarowana przez producenta |
| ## Mrozoodporność według PN-EN 1367-6 w 1% NaCl, kategoria nie wyższa niż: | ## FNaCl7 |
| ## Mrozoodporność według PN-EN 1367-1 | ## F2 |
| ## „Zgorzel słoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3, wymagana kategoria: | ## SBLA |
| ## Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny wg PN-EN 932-3 | ## Deklarowany przez producenta |
| ## Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1, p. 14.2; kategoria nie wyższa niż: | ## mLPC0,1 |
| ## Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1, p. 19.1 | ## Wymagana odporność |
| ## Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1, p. 19.2 | ## Wymagana odporność |
| ## Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego wg PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie wyższa niż: | ## V3,5 |

* dotyczy wyłącznie kruszywa 2/5mm

Dla kruszyw o uziarnieniu >5,6mm zamawiający wymaga wąskiego uziarnienia D/d<2.

Gdy jest to wymagane, dla kruszyw grubych o wymiarach d/D, gdzie D≥2d, należy stosować następujące dodatkowe wymagania dotyczące przesiewu, w procentach, przez sito pośrednie:

- wszystkie uziarnienia powinny mieścić się w ogólnych granicach podanych w tabeli nr 4

- producent powinien udokumentować i deklarować typowy przesiew przez sito pośrednie oraz tolerancje wybrane dla kategorii z tablicy nr 4

Tablica nr 4. Ogólne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa grubego na sitach pośrednich

| ## D/d | ## Sito pośrednie a mm | ## Ogólne granice i tolerancje na sitach pośrednich (procent przechodzącej masy) |  | ## Kategoria G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## Ogólne granice | ## Tolerancje dla typowego uziarnienia deklarowanego przez producenta |  |
| ## <4 | ## D/1,4 | ## Od 25 do 80 | ## ±15 | ## G25/15 |
|  |  | ## Od 20 do 70 | ## ±15 | ## G20/15 |
| ## ≥4 | ## D/2 | ## Od 20 do 70 | ## ±17,5 | ## G20/17,5 |
| ## Brak wymagania |  |  |  | ## Gnr |
| ## a Tam gdzie sito pośrednie określone jak wyżej, nie ma dokładnych wymiarów sita z serii R20 wg ISO 565:1990, należy użyć najbliższe sito z serii. |  |  |  |  |

Tabela nr 5. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego (do 2mm).

| ## Właściwości kruszywa | ## KR5-KR6 |
| --- | --- |
| ## Uziarnienie wg PN-EN 933-1; wymagana kategoria: | ## GF85 |
| ## Tolerancje uziarnienia; odchylenia nie większe niż według kategorii: | ## GTC20 |
| ## Zawartość pyłów według PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa niż: | ## f16 |
| ## Jakość pyłów według PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż: | ## MBF10 |

| ## Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdział 7,8 lub 9 | ## Deklarowana przez producenta |
| --- | --- |
| ## Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdział 7,8 lub 9 | ## WA24Deklarowana |

| ## Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu według PN-EN 933-6, rozdział 8, kategoria nie niższa niż: | ## Ecs30 |
| --- | --- |
| ## Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1, p. 14.2; kategoria nie wyższa niż: | ## mLPC0,1 |

Producent powinien udokumentować i deklarować typowe uziarnienie dla każdego wytwarzanego kruszywa drobnego i kruszywa o ciągłym uziarnieniu mającego D≤8 mm. Tolerancje powinny spełniać wymagania określone w tablicy nr 6

Tablica nr 6. Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa drobnego i kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0/D przy D≤8 mm deklarowanego przez producenta

| ## Wymiar sita mm | ## D | ## D/2 | ## 0,063 | ## Kategoria GTC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Tolerancje Procent przechodzącej masy | ## ±5 | ## ±10 | ## ±3a | ## GTC10 |
|  | ## ±5 | ## ±20 | ## ±3a | ## GTC10 |
|  | ## Brak wymagań | ## Brak wymagań | ## Brak wymagań | ## GTCNR |
| ## Z wyjątkiem kategorii f3 (zawartość pyłów ≤3) |  |  |  |  |

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.