M.13.02.00  Beton niekonstrukcyjny

M.13.02.02.
Beton niekonstrukcyjny bez deskowania

1.
Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem fundamentu z betonu klasy B15 pod wydłużone belki podporęczowe przy remoncie mostu.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie podłoża z betonu klasy B15 w tym:

· wykonaniem mieszanki betonowej,
· układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,
· pielęgnacją betonu.
1.4.
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne" oraz podanymi poniżej:

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej l,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy ( np. B15) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG w MPa.

Chudy beton - materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilości od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczającej 130 kg/m3.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych Robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne".
2.
Materiały

Ogólne wymagania  podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt.2.
2.1 Fundament pod wydłużone belki podporęczowe należy wykonać z betonu B15 zgodnie z normą PN-88/B-06250 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. 

2.2. Składniki betonu 

2.2.1 Cement 

Należy stosować cementy powszechnego użytku: portlandzki CEM I klasy 32,5 N, cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM III klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N według PN-EN 197-1:2002.


Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08.

2.2.2. Kruszywo

Do wykonania mieszanki betonu B15 należy stosować:

· żwir i mieszankę wg PN-B-11111:1996,

· piasek wg PN-B-11113:1996,

· kruszywo łamane wg PN-B-11112:1996 i WT/MK-CZDP84.


Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w normie PN-S-96013:1997 .


2.2.3. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej podbudowy należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250:1988. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.

3.
Sprzęt

Ogólne wymagania  podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt.3.
Wg ST UM-II-2.

4.
Transport

Ogólne wymagania  podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt.4.
Wg ST UM-II-2.

5.
Wykonanie robót

Ogólne wymagania  podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt.5.
Wg ST UM-II-2 i poniższych warunków.

Przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej B15 należy sprawdzić poprawność wykonania zasypki lub stan gruntu rodzimego. Podłoże na którym przewidziano ułożenie warstwy betonu powinno być równe, czyste i odwodnione.

Beton należy rozkładać na powierzchnię gruntu w miarę możliwości w sposób ciągły, z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych przewidzianych w projekcie.

5.1.
Tolerancja wykonania

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu wynoszą:

wymiary w planie SYMBOL 177 \f "Symbol"5 cm

rzędne wierzchu betonu SYMBOL 177 \f "Symbol"2 cm.

6.
Kontrola jakości robót

Ogólne wymagania  podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt.6.
Wg ST UM-II-2.

Kontroli podlegają :

skład mieszanki betonu

przygotowanie podłoża

grubość ułożonej warstwy betonu oraz rzędne wierzchu betonu zgodnie z PN-63/B-06251

wytrzymałość na ściskanie betonu określona zgodnie z PN-88/B-06250 na pobranych w trakcie wykonywania robót próbkach.

7.
Obmiar robót

Ogólne wymagania  podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt.7.
Jednostką obmiaru jest 1 m3 wbudowanego betonu B15 obliczony na podstawie projektu.

8.
Odbiór robót

Ogólne wymagania  podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt.8.
Badania wg punktu 6 należy przeprowadzać w czasie odbiorów robót.

Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności  z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.

9.
Podstawa płatności

Ogólne wymagania  podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt.9.
Podstawą płatności jest ilość wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pomnożona przez cenę jednostkową ujętą w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

Cena jednostkowa za 1 m3 wbudowanego betonu B15 uwzględnia:

- wyrównanie podłoża,

- zakup lub wytworzenie wraz z dostarczeniem, ułożeniem i zagęszczeniem mieszanki betonowej,

- pielęgnację betonu.

10.
Przepisy związane

Ogólne wymagania  podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt.10.
Wg. ST UM-II-2.

