1
Specyfikacja techniczna SST D-04.07.01/a
                                                                                                      - 16 -

                                                                                                                                    2006 r. 

                              SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 

                                          TECHNICZNA 

                                             D-04.07.01/a

                                    Podbudowa z betonu asfaltowego   

                o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe

                     dla dróg o ruchu KR4 - KR5  i klasy S i GP

   Spis treści: 

   1. WSTĘP. 

   1.1. Przedmiot SST.

   1.2. Zakres stosowania SST. 

   1.3. Zakres robót objętych SST.

   1.4. Określenia podstawowe. 

   1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

   2. MATERIAŁY. 

   2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów. 

   2.2. Kruszywa. 
   2.2.1. Kruszywo łamane. 

   2.2.2. Kruszywo łamane - piasek łamany i kruszywo drobne granulowane. 

   2.2.3. Kruszywo naturalne .

   2.2.4. Wypełniacz.  

   2.3. Asfalt.

   3. SPRZĘT. 

   3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu. 

   3.2. Wytwórnia mieszanki mineralno-asfaltowej.

   3.3. Układarki.

   3.4. Walce do zagęszczania.

   3.5. Inny sprzęt. 

   3.6. Sprzęt pomiarowy.

   4. TRANSPORT. 

   5. WYKONANIE ROBÓT. 

   5.1. Ogólne warunki wykonania robót.

   5.2. Organizacja robót. 

   5.3. Projektowanie mieszanki min.-asfaltowej.

   5.3.1. Recepta laboratoryjna. 

   5.3.2. Wymagania dla mieszanki min.-asfaltowej.

   5.3.3. Wymagania dla mieszanki mineralnej. 

   5.4. Wytwarzanie mieszanki min.-asfaltowej

   5.4.1. Dozowanie składników

. 

   5.4.2. Temperatura wytwarzania mieszanki. 

   5.5. Przygotowanie podłoża. 

   5.6. Wbudowanie mieszanki. 

   5.6.1. Warunki atmosferyczne. 

   5.6.2. Bezpieczeństwo robót. 

   5.6.3. Układanie

   5.6.4. Temperatura zagęszczonej mieszanki.

   5.6.5. Zagęszczenie mieszanki.

   5.6.6. Wykonanie złączy.                                   

   5.7. Wymagania dla ułożonej warstwy. 

   5.7.1. Grubość.

   5.7.2. Równość podłużna. 

   5.7.3. Równość poprzeczna. 

   5.7.4. Spadek poprzeczny. 

   5.7.5. Szerokość.

   5.7.6. Niweleta.

   5.7.7. Złącza nawierzchni. 

   5.7.8. Zagęszczenie nawierzchni. 

   6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

   6.1. Kontrola jakości materiałów.

   6.1.1. Częstotliwość badań.

   6.2. Kontrola jakości produkcji. 

   6.2.1. Częstotliwość badań.

   6.3. Kontrola jakości ułożonej nawierzchni.

   6.3.1. Częstotliwość badań.

   6.4. Dokumentacja wyników badań.

   7. OBMIAR ROBÓT. 

   8. ODBIÓR ROBOT. 

   8.1. Ogólne zasady odbioru. 

   8.2. Badania i pomiary w odbiorach robót. 

   9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

  10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

  10.1. Normy. 

  10.2. Inne dokumenty.

   1. Wstęp. 

   1.1. Przedmiot SST. 

          Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania   

          dotyczące  wykonania i odbioru robót związanych   z wykonaniem podbudowy z 

          betonu  asfaltowego.

          na drodze krajowej Nr 7 Warszaw - Kraków

          odc. przejście przez Suchedniów 

          km 516+500 ÷ 522+480.
   1.2. Zakres stosowania SST. 

          Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

          kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót wymienionych w pkt. 1.1. 

   1.3. Zakres robót objętych SST. 

          Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy 

          wykonywaniu podbudowy z betonu asfaltowego 0/25 mm i obejmują:

           - podbudowę na istn. nawierzchni bitum. po frezowaniu

             grubości  9 cm,  w ilości  71940m2
   1.4. Określenia podstawowe. 

          Definicje i określenia według odpowiednich norm i SST D-M-00.00.00. "Wymagania 

          ogólne". 

   1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

           Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność 

            z dokumentacją projektową, SST i poleceniami  Kierownika Projektu. 

           Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00  "Wymagania 

            ogólne". 

   2. Materiały. 

   2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów. 

           Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M-00.00.00  "Wymagania 

           ogólne".                                                                 

2.2. Kruszywa. 

          Do mieszanek mineralno-asfaltowych przeznaczonych na podbudowę  dróg o ruchu 

          KR4 i KR5 stosuje się kruszywa łamane i naturalne.                                

          Stosowane kruszywa muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszej  SST. 

   2.2.1. Kruszywo łamane.

           Kruszywo łamane granulowane i zwykłe kl. I, II, gat. 1, 2  wyprodukowane ze 

           wszystkich rodzajów skał litych.

           Wymagania podstawowe podano w Tablicach 1, 2, 3 SST. 

   2.2.2. Kruszywa łamane drobne - piasek łamany i kruszywo drobne  granulowane. 

           Kruszywo z surowca skalnego litego.

           Wymagania przedstawia Tablica 4. 

   2.2.3. Kruszywo naturalne. 

          Wymagania dla kruszywa naturalnego - piasku podano w Tablicy 5. 

   2.2.4. Wypełniacz. 

          Wymagania podano w Tablicy 6.  

   2.3. Asfalt. 

          Do mieszanki mineralno-asfaltowej objętej niniejszą SST należy stosować asfalt 

          drogowy D35/50 . 

          Niniejsza SST uwzględnia tylko lepiszcza produkowane i dostępne  w kraju.      

          Zastosowanie innych lepiszczy może mieć miejsce pod  warunkiem spełnienia 

          wymagań normy PN-EN-12591:2002(U) lub po uprzednim  uzyskaniu dla danego produktu 

          aprobaty technicznej wydanej przez IBDiM.

          Wymagania dla asfaltów drogowych w Tablicy 7.

   3. Sprzęt. 

   3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu.

        Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania 

        ogólne".

        Sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań  jakościowych 

        robót zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

        robót.
  3.2. Wytwórnia mieszanki mineralno-asfaltowej  ( otaczarka ).

        Wytwórnia musi posiadać pełne wyposażenie zapewniające właściwą  jakość 

        wytwarzanej mieszanki. Dopuszcza się wytwarzanie mieszanki  w otaczarce 

        gwarantującej właściwe wysuszenie, wymieszanie oraz dozowanie poszczególnych 

        składników. 

        Wytwarzanie mieszanki może się odbywać wyłącznie przy stosowaniu automatycznego 

        dozowania składników. 

        Wytwórnia powinna posiadać zasobnik do czasowego przechowywania  gotowej 

        mieszanki celem zapewnienia ciągłości produkcji.

   3.3.  Układarka

        Układanie mieszanki może się odbywać przy użyciu układarki sterowanej 

        elektronicznie o wydajności skorelowanej z wydajnością wytwórni i posiadającej 

        następujące wyposażenie: 

· automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy  zgodnie z założoną 

      niweletą i grubością, 

· podgrzewaną płytę wibracyjną do wstępnego zagęszczenia. 

        Uwaga - przy robotach na odcinkach zamkniętych wykonywanych całą  szerokością, 

        szerokość stołu powinna być dostosowana do szerokości  nawierzchni. 

   3.4. Walce do zagęszczania. 

        Do zagęszczania mieszanek min.-asf. należy stosować walce statyczne ogumione i walce 

        mieszane z przednią osią gładką  wibracyjną i tylną ogumioną. 

        Zaleca się stosowanie zestawu walca gładkiego stalowego  dwuwałowego z walcem 

        ogumionym oraz na wygładzenie walca  dwuwałowego średniego. 

        Walce muszą być wyposażone: 

· w sprawny system zwilżania wałów przy użyciu płynu, w celu niedopuszczenia do 

      przyklejania się mieszanki (dot. walców  stalowych) 

· w fartuchy osłonowe kół (dot. walców ogumionych) w celu  utrzymania ich 

      temperatury.

· w urządzenia umożliwiające regulację ciśnienia w oponach w czasie wałowania. 

· we wskaźniki wibracji częstotliwości drgań i siły wymuszającej  (dot. walców 

      wibracyjnych). 

· w balast umożliwiający zmianę obciążenia.           

 3.5. Inny sprzęt. 

        Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania na budowie takiego  sprzętu jak: 

        skrapiarka, szczotki, piła do obcinania warstwy mieszanki, wiertnica do pobierania 

        próbek.

   3.6. Sprzęt pomiarowy.

        Na budowie musi się znajdować do dyspozycji nadzoru komplet  przyrządów 

        pomiarowych jak: łata, klin, taśma, niwelator, termometr itp. 

   4. Transport.

      Warunki ogólne transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 

      Transport mieszanki powinien spełniać następujące warunki: 

      - można używać wyłącznie samochodów samowyładowczych,                                    

      - samochody powinny być dużej ładowności tj. min. 10 Mg ,

      - powierzchnię wewnętrzną skrzyni samochodu należy przed załadunkiem  spryskać w 

        niezbędnej ilości środkiem zapobiegającym przyklejaniu się mieszanki ,

      - samochody muszą być wyposażone w plandeki, którymi przykrywa się mieszankę w 

        czasie transportu ,

      - skrzynie samochodów powinny być dostosowane do współpracy z układarką w czasie 

        rozładunku.

     - czas  transportu mieszanki od załadunku do rozładunku  nie powinien przekraczać 2 godzin 

       z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania wymaganych właściwości i wymaganej  

       temperatury przy wbudowaniu.

   5. Wykonanie robót. 

   5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 

        Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00  "Wymagania ogólne". 

   5.2. Organizacja robót. 

        Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i 

         harmonogram   robót uwzględniające wszystkie warunki w jakich będą wykonywane  

         roboty nawierzchniowe. 

   5.3. Projektowanie mieszanki mineralno- asfaltowej

   5.3.1. Recepta laboratoryjna. 

          Za wykonanie receptury odpowiada Wykonawca robót, który przedstawia ją do 

          akceptacji Kierownika Projektu co najmniej na  2 tygodnie przed rozpoczęciem robót.

          Produkcja może się rozpocząć i odbywać jedynie na podstawie  zatwierdzonej 

          receptury. Wraz z recepturą należy dostarczyć wyniki badań laboratoryjnych  

          poszczególnych składników , próbki materiałów pobrane w obecności Inspektora Nadzoru  

          do wykonania badań kontrolnych przez Inwestora oraz 3 próby   mieszanki mineralno-

          asfaltowej zagęszczonej  wg metody Marshalla zgodnie z Tablicą nr 8 .

          Receptury powinny być opracowane dla konkretnych materiałów, zaakceptowanych 

          przez Kierownika Projektu do wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych 

          próbek  tych materiałów.

          Przy projektowaniu należy kierować się podanymi w SST wymaganiami odnośnie 

          składu mieszanki i jej właściwości. 

          Zmiana dostawy składników mieszanki mineralno-asfaltowej w  czasie trwania robót 

          wymaga akceptacji Kierownika Projektu oraz opracowania nowej receptury i jej 

          zatwierdzenia. 

   5.3.2. Wymagania dla mieszanki mineralno-asfaltowej.

          Mieszanka mineralno-asfaltowa na warstwę podbudowy dla ruchu KR4 i KR5  powinna 

          spełniać wymagania zawarte w Tablicy 8 SST.

   5.3.3. Wymagania dla mieszanki mineralnej. 

          Mieszanka mineralna powinna spełniać wymagania zawarte w Tablicy 9 SST, a jej 

          uziarnienie powinno się mieścić w krzywych granicznych uziarnienia podanych w    

          Tablicy  10 SST. 

          Ponadto:      

          - stosunek piasku łamanego do naturalnego w mieszance mineralnej ( 1.     

   5.4. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej.

           Produkcja może się rozpocząć o odbywać jedynie na podstawie zatwierdzonej 

           receptury .

   5.4.1. Dozowanie składników . 

          Urządzenia dozujące otaczarki powinny zapewnić zgodność uziarnienia i zawartości 

          asfaltu z zatwierdzoną recepturą. 

   5.4.2. Temperatury wytwarzania mieszanki (oC): 

          Asfalt D35/50       145  -  165 

          mieszanka             140  -  170  (bezpośrednio przed wysyłką)

          Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być  wyższa o więcej niż 30oC 

          od maksymalnej temperatury  mieszanki mineralno-asfaltowej. 

   5.5. Przygotowanie podłoża. 

        Podłoże powinno mieć odpowiedni profil .  Powierzchnia podłoża przed ułożeniem warstwy    

        powinna  być sucha i  oczyszczona  z luźnego  kruszywa, piasku i pyłu przy pomocy szczotek 

        mechanicznych lub kompresora oraz  skropiona emulsją asfaltową zgodnie z  wymaganiami  

          SST D.04.03.01 "Oczyszczenie  i skropienie warstw konstrukcyjnych". 

   5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej.

   5.6.1. Warunki atmosferyczne. 

          Układanie warstwy podbudowy musi odbywać się w sprzyjających  warunkach 

          atmosferycznych tj. przy suchej i ciepłej pogodzie,  w temperaturze powyżej 10o C. 

          Zabrania się układania mieszanek w czasie ciągłych opadów deszczu. 

          Za zgodą Inspektora Nadzoru dopuszcza się układanie warstwy  podbudowy w temp.  

          pow.  5oC.

   5.6.2. Bezpieczeństwo robót. 

          Wykonawca zobowiązany jest do opracowania sposobu organizacji  ruchu drogowego, 

          oznakowania odcinka robót i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu na 

          drodze. 

   5.6.3. Układanie. 

          Przed przystąpieniem do układania powinna być wyznaczona  niweleta. 

          Płytę wibracyjną układarki należy podgrzać przed rozpoczęciem  pracy. 

          Układanie mieszanki musi się odbywać w sposób ciągły, bez  przestoju, z jednostajną 

          prędkością w granicach 2-4 m na  minutę. 

          Układarka powinna być stale zasilana w mieszankę tak, aby  w zasobniku zawsze 

          znajdowała się mieszanka. 

   5.6.4. Temperatura zagęszczanej mieszanki. 

          Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczenia powinna wynosić nie mniej 

          niż  130 oC.

   5.6.5. Zagęszczanie nawierzchni. 

          Zagęszczanie należy przeprowadzać począwszy od krawędzi ku środkowi nawierzchni. 

          Na wałowaną warstwę należy najeżdżać kołem napędowym. 

          Wałowanie należy rozpoczynać walcem gładkim, a następnie wprowadzać walec 

          ogumiony. 

          Manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku   już zagęszczonym. 

          Prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna 2 - 4 km/h  na początku i 4 - 6 km/h 

          w dalszej fazie wałowania. 

          Walce wibracyjne powinny mieć sprawne urządzenia regulujące zakres stosowanej 

          częstotliwości wibracji (33 - 35 Hz), a  pierwsze przywałowanie powinno być wykonane 

          przy użyciu  walca statycznego. 

          Sprzęt zagęszczający nie może być parkowany na nowo wykonanej warstwie do czasu jej 

          ostygnięcia do temperatury, przy której  stojący na warstwie sprzęt nie spowoduje 

          odcisków i deformacji.                                                                       

   5.6.6. Wykonanie złączy. 

          Złącza poprzeczne i podłużne należy wykonać przez równe,  pionowe obcięcie i 

          następnie  posmarowanie lepiszczem.

   5.7. Wymagania dla ułożonej warstwy nawierzchni. 

   5.7.1. Grubość warstwy.   

          Grubość rzeczywistą ułożonej warstwy po zagęszczeniu powinna  być nie mniejsza od 

           grubości założonej.

   5.7.2. Równość  warstwy podbudowy w kierunku podłużnym. 

           Do oceny równości podłużnej warstwy podbudowy należy stosować jedną z nastę- 

           pujących  metod:

a) pomiar profilometryczny, umożliwiający obliczanie wskaźnika równości 

                 IRI,

Do profilometrycznych pomiarów równości podłużnej powinien być wykorzystywany sprzęt umożliwiający rejestrację, z błędem pomiaru nie większym niż 1,0 mm, profilu podłużnego o charakterystycznych długościach mieszczących się w przedziale 

od 0,5 m do 50 m. 

Wartości IRI oblicza się nie rzadziej niż co 50 m.

Wymagana równość podłużna jest określona przez wartości wskaźnika, których  nie można przekroczyć na 50 %, 80 % i 100 % długości badanego odcinka warstwy podbudowy.

Wartości wskaźnika wyrażone w mm/m określa tabela:

	Rodzaj warstwy

konstrukcyjnej
	50 %
	80 %
	100 %

	w-wa podbudowy
	( 2,9
	( 4,8
	( 7,8


b) pomiar  ciągły równości w-wy podbudowy  planografem zgodnie z obowiązującą normą

Urządzenie  to mierzy i rejestruje na taśmie wielkości prześwitu między teoretyczną linią łączącą spód kółek jezdnych planografu a nawierzchnią. 

Dla warstwy podbudowy odchylenie profilu podłużnego mierzone planografem nie

powinno przekraczać 11 mm.  

          c)   pomiar z wykorzystaniem łaty i klina, określonych w obowiązującej normie

  Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m.

  Wymagana równość podłużna jest określona przez wartości odchyleń równości, które   

  nie mogą być przekroczone w liczbie pomiarów stanowiących 95 % oraz 100 % 

  liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku. 

  Przez odchylenie równości rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną    

  powierzchnią. 

  Wartości odchyleń, wyrażone w mm, określa tabela: 

	Rodzaj warstwy

konstrukcyjnej
	  Procent liczby pomiarów

	
	      95 %
	         100 %

	w-wa podbudowy
	         -
	        ( 11


 Wymagania dotyczące równości podłużnej powinny być spełnione w trakcie   

  wykonywania robót i po ich zakończeniu.

    5.7.3. Równość  warstwy podbudowy w kierunku poprzecznym. 

              Do pomiaru poprzecznej równości  warstwy podbudowy powinna być stosowana 

              metoda  równoważna metodzie z wykorzystaniem łaty i klina, określonych 

              w obowiązującej   normie. 

              Pomiar powinien  być wykonywany nie rzadziej niż co 5 m, a liczba pomiarów nie 

              może  być mniejsza niż 20. Wymagana równość poprzeczna jest określona przez    

              wartości  odchyleń  równości, które nie mogą być przekroczone w liczbie pomiarów 

              stanowiących  90 % i 100 % liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku. 

              Odchylenie równości oznacza największą odległość między łatą a mierzoną 

              powierzchnią  w danym profilu. Wartości odchyleń, wyrażone w mm, określa tabela:

	Rodzaj warstwy

Konstrukcyjnej
	      90 %
	         100 %

	w-wa podbudowy
	           -
	        ( 11


    5.7.4. Spadek poprzeczny warstwy podbudowy. 

              Dopuszcza się odchylenia od projektowanego spadku poprzecznego   ±0,5 %. 

    5.7.5. Szerokość nawierzchni. 

              Szerokość  nawierzchni powinna być nie mniejsza od szerokości 

              zaprojektowanej i nie większa od niej niż 5 cm. 

    5.7.6. Niweleta warstwy nawierzchni. 

              Rzędne niwelety warstwy  nie powinny się różnić od rzędnych podanych

              w dokumentacji projektowej więcej niż  - 1 cm. 

              Dopuszczalne odchylenie: -1 cm, + 0 cm.

5.7.7. Złącza nawierzchni. 

          Spoiny poprzeczne powinny być wykonane w linii prostej. 

          Z obu stron spoiny warstwy przylegające powinny być w  jednym poziomie, a pod 

          względem równości spoiny warstwy podbudowy powinny spełniać wymagania jak cała 

          warstwa podbudowy.

          Spoiny powinny być ściśle związane i jednorodne z powierzchnią warstwy.                                                                       

5.7.8. Zagęszczenie nawierzchni. 

     Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy nawierzchni  powinien wynosić (

6. Kontrola jakości robót. 

    Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na budowie pełnego zakresu badań.

     Laboratorium Wykonawcy musi być wyposażone w niezbędną aparaturę umożliwiającą 

     przeprowadzenie badań przewidzianych w SST.

     Badania obejmują cały proces budowy i powinny być wykonywanie z częstotliwością 

     gwarantującą zachowanie wymagań jakości  robót, jednak nie rzadziej niż podano w SST. 

6.1. Kontrola jakości materiałów. 

    Kontrola jakości materiałów obejmuje badania: 

        a) analiza sitowa kruszyw łamanych i określenie ich gatunku   na podstawie PN-B-11112.

        b) analiza sitowa i określenie gatunku kruszyw naturalnych  wg PN-B-11113.

        c) analiza sitowa i ocena jakości mączki wg. PN-61/S-96504. 

        d) właściwości użytego asfaltu zgodnie z Tablicą 7 SST.                                   

6.1.1. Częstotliwość badań. 

          Pochodzenie kruszywa i lepiszcza oraz ich jakość podlegają akceptacji Kierownika 

          Projektu. 

          Wykonawca powinien przedstawić wraz  z recepturą pełne wyniki badań jakości 

           materiałów użytych w   recepturze.

          Z przygotowanych do produkcji materiałów pobierane są i dostarczane do laboratorium 

          Zamawiającego próbki, celem zbadania zgodności ich cech z SST.

          W trakcie produkcji badanie jakości materiałów przeprowadza  się dla każdej dostawy 

           zgodnie z pkt. 6.1.

6.2. Kontrola jakości produkcji mieszanki min.-asfaltowej:

a) skład mieszanki min.-asf. - zgodność z recepturą w granicach określonych w SST 

      odchyłek na podstawie  ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 

              Dopuszczalne odchylenia od składu  zaprojektowanego ( w zatwierdzonej recepturze)  

              przy badaniu pojedyńczej próbki metodą ekstrakcji  %  m/m :

                  -   dla asfaltu    (  %

                  -   dla frakcji poniżej 0,075 mm     ( 1,5  %

                  -   dla frakcji powyżej 2 mm         (  % 

           Odchylenie zawartości poszczególnych składników od składu projektowanego nie może  

           spowodować przekroczenia granicznych wartości cech strukturalnych betonu asfaltowego.

b) stabilność i odkształcenie wg BN-70/8931-09 na próbkach  wg Marshalla  zgodnie z      

      Tablicą nr 8 SST

c) sprawdzenie warunków atmosferycznych,                                                        
d) sprawdzenie temperatury asfaltu, kruszywa, mieszanki min.-asf. w trakcie 

      produkcji. 

6.2.1. Częstotliwość badań i pomiarów: 

          a) badanie składu mieszanki min.-asf.

             Przy kontroli jakości wytwarzanej mieszanki min.-asf. badanie należy przeprowadzać 

             co  każde 500 Mg wyprodukowanej  mieszanki, lecz nie rzadziej niż 1 raz dziennie. 

             Badanie należy przeprowadzać na próbce mieszanki pobranej   za układarką. 

          b) stabilność i odkształcenie.

             Powyższe parametry ustala się każdorazowo przy zmianie składu  produkowanej 

             mieszanki (nawet 1 składnika) i przy kontroli  jakości wyprodukowanej mieszanki co 

             najmniej 1 raz dziennie.

             Badania przeprowadza się na 3 równolegle pobranych i  ubitych próbkach.

          c) sprawdzenie warunków atmosferycznych dotyczy temperatury i stanu pogody na 

              budowie i jest przeprowadzane i odnotowywane co najmniej 1 raz dziennie przed 

              rozpoczęciem  układania nawierzchni, przez Wykonawcę. 

          d) sprawdzenie temperatury składników i gotowej mieszanki  min.-asfaltowej.

             Pomiar temperatury asfaltu i kruszywa należy wykonywać z dokładnością do (1oC co 

             najmniej co godzinę podczas   produkcji mieszanki. 

             Ponadto pomiar temperatury gotowej mieszanki należy  wykonywać na każdym 

             przygotowanym do wysyłki środku   transportowym. 

             Odpowiednią dokumentację prowadzi Wykonawca.                                     

6.3. Kontrola jakości ułożonej nawierzchni. 

        a) sprawdzenie temperatury mieszanki mineralno- asfaltowej w trakcie zagęszczania 

        b) wskaźnik zagęszczenia wg PN-67/S-04001 pkt. 3.1. 

        c) objętość wolnych przestrzeni w warstwie zgodnie z PN-67/S-04001. 

        d) szerokość warstwy - pomiar bezpośredni taśmą. 

        e) grubość warstw - pomiar bezpośredni taśmą (na budowie)   i suwmiarką (w 

            laboratorium).      

        f) równość warstwy w kierunku poprzecznym łatą profilową.

        g) równość warstwy w kierunku podłużnym mierzona zgodnie  z pkt. 5.7.2.  SST

        h) spadek poprzeczny warstwy podbudowy łatą profilową.                                                                      

        i) sprawdzenie rzędnych niwelety warstwy nawierzchni za  pomocą niwelatora. 

6.3.1. Częstotliwość badań i pomiarów. 

a) Sprawdzenie temperatury mieszanki min.-asf.

               W trakcie zagęszczania dotyczy przede wszystkim temperatury  początkowej 

               zagęszczanej mieszanki. 

               Pomiar należy wykonywać z dokładnością (2oC, za układarką, co najmniej 1 raz dla 

               każdej dostarczonej  na budowę partii mieszanki. 

b) Wskaźnik zagęszczenia. 

               Badanie to wykonuje się na próbce wyciętej z gotowej nawierzchni po jej 

               zagęszczeniu i  ostygnięciu. Częstotliwość badań: minimum 1 próbka z każdych 

               rozpoczętych  500 mb pasa ruchu. Wycięcie próbki powinno nastąpić w godzinach 

               porannych,  kiedy  nawierzchnia nie jest jeszcze nagrzana. Do wycięcia próbki   

               należy używać  mechanicznej wiertnicy, która wycina cylindryczne próbki w stanie 

               nienaruszonym. 

c) Sprawdzenie zawartości wolnej przestrzeni w warstwie.

              Obowiązują zasady jak przy badaniu wskaźnika zagęszczenia. 

d) Szerokość warstwy nawierzchni. 

              Sprawdzenie szerokości warstwy dokonuje się przez pomiar  bezpośredni taśmą 

              mierniczą, co 100 m prostopadle do  osi drogi. 

e) Grubość warstwy nawierzchni. 

              Należy sprawdzać w czasie układania - co najmniej raz na 200 m2, po zagęszczeniu 

              oraz  na próbkach wyciętych z nawierzchni wg zasad i z częstotliwością jak dla 

              wskaźnika zagęszczenia nawierzchni.

          f) Równość warstwy podbudowy w profilu podłużnym. 

             Jednokrotny przejazd po każdym pasie ruchu  profilografem (umożliwiającym uzyskanie 

             wartości IRI),  planografem po każdym pasie ruchu lub punktowy łatą i klinem nie  

             rzadziej niż  co 10 m. 

             Badanie wykonywane jest w celach odbiorczych i obowiązują  zasady jak przy 

             pozostałych badaniach odbiorczych nawierzchni. 

          g) Sprawdzenie równości warstwy w kierunku poprzecznym oraz   spadków poprzecznych.  

                 Pomiary należy przeprowadzać nie rzadziej niż co 5 m, a liczba pomiarów nie może

              być mniejsza niż 20.  

           h) Sprawdzenie rzędnych niwelety warstwy  . 

             Na drodze klasy S pomiar wykonuje się na siatce o rozmiarach 10 m ( 10 m wraz ze

             sprawdzeniem rzędnych osi podłużnej jezdni i obu krawędzi. Na drodze klasy GP 

             sprawdza się rzędne osi podłużnej  jezdni  i krawędzi co 20 m, a na odcinkach 

             krzywoliniowych co 10 m.  

6.4. Dokumentowanie wyników pomiarów i badań. 

        Wszystkie pomiary i wyniki badań muszą być opracowane w sposób uzgodniony z   

         Kierownikiem Projektu. 

         Dokumenty te stanowią integralną część operatu kolaudacyjnego robót. Sporządza się je

         w dwóch egzemplarzach - oryginał dla  Zamawiającego i kopia dla Wykonawcy. 

7. Obmiar robót. 

      Jednostką obmiarową jest 1 m2 warstwy podbudowy o określonej  grubości.

      Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót  oraz obliczeniu rzeczywistych 

      ilości wbudowanych materiałów. 

      Obmiar robót obejmuje roboty zawarte w umowie oraz dodatkowe  i nieprzewidziane, 

      których  potrzebę wykonania uzgodniono w  trakcie robót, pomiędzy Wykonawcą a 

      Zamawiającym. 

      Obmiaru robót  dokonuje Wykonawca w sposób określony w warunkach kontraktu. 

      Sporządzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w 

      warunkach kontraktu. 

8. Odbiór robót. 

8.1. Odbiory robót powinny być dokonywane zgodnie z ogólnymi  zasadami podanymi w 

       SST D-M-00.00.00 .

       Odbiór ostateczny polega na ocenie ilości, jakości  i wartości sprzedażnej wykonanych 

        robót. 

        Przedmiotem odbioru ostatecznego może być tylko całkowicie zakończony obiekt. 

8.2. Badania i pomiary w odbiorach robót. 

       Podstawą do oceny jakości robót są wyniki badań i pomiarów w zakresie i ilości 

       określonej  niniejszą SST. 

       Badania i pomiary do celów odbiorczych przeprowadza laboratorium Zamawiającego

       na próbkach pobranych przez Wykonawcę w obecności Inspektora Nadzoru w miejscach

       przez niego wskazanych. 

       Badania i pomiary obejmują: 

       a) skład betonu asfaltowego 

       b) wskaźnik zagęszczenia 

       c) wolna przestrzeń w warstwie

       d) grubość nawierzchni 

       e) stabilność i odkształcenie 

       f) cechy geometryczne nawierzchni 

       Badania wymienione w pkt.: a, b, c, d,  - wykonuje się na  próbkach wyciętych z 

       nawierzchni nie rzadziej niż z każdych  rozpoczętych 500 mb pasa ruchu. 

       Badanie wymienione w pkt. e - wykonuje się na próbkach pobranych  i zagęszczonych 

       przez Wykonawcę w obecności Inspektora Nadzoru. 

        Częstotliwość badań – nie rzadziej niż z każdych rozpoczętych 500mb pasa ruchu.

        Dla każdego badania należy pobrać równolegle i zagęścić 3 próbki wg. metody

       Marshalla.

        Równość w profilu podłużnym - pomiar ciągły urządzeniem określającym współczynnik      

       IRI, pomiar ciągły  planografem  lub  pomiar punktowy łatą i klinem  na  odcinkach  nie  

       dłuższych niż 500 mb  w uzgodnieniu z  Inspektorem Nadzoru  i  w jego obecności .

       Pozostałe cechy geometryczne wymienione w SST, sprawdza do celów  odbiorczych 

       Inspektor Nadzoru.

  9. Podstawa płatności. 

       Płatność za 1 m2 wykonanej warstwy podbudowy należy przyjmować  zgodnie z obmiarem 

       i oceną jakości wykonanych robót.

       Zgodnie z kontraktem należy ułożyć 71940 m2 warstwy  podbudowy o grubości 9 cm.

      Cena wykonania robót obejmuje: 

      - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

      - oznakowanie robót, 

      - dostarczenie materiałów, 

      - wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej recepty laboratoryjnej,

      - transport mieszanki do miejsca wbudowania, 

       - skropienie podłoża lepiszczem , 

      - mechaniczne rozłożenie mieszanki zgodnie z zaprojektowaną niweletą i spadkami 

        poprzecznymi, zagęszczenie, obcięcie  i posmarowanie krawędzi (ew. posmarowanie 

        urządzeń obcych  w obrębie nawierzchni),

      - przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów   wymaganych w SST.

10. Przepisy związane. 

10.1. Normy.

         1/ PN-S-96025: 2000        – Drogi samochodowe i lotniskowe.

                                                      Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

         2/ PN-61/S-96504            – Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny  do mas   

                                                      bitumicznych. 

          3/ PN-B-11112 :1996     –  Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do 

                                                      nawierzchni drogowych. 

         4/ PN-B-11113 :1996      –  Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne  do nawierzchni 

                                                      drogowych.  Piasek. 

         5/ PN-EN-12591:2002(U)  –  Asfalty drogowe. 

         6/ PN-78/B-06714              –  Kruszywa mineralne. Badania. 

         7/ BN-70/8931-09              –  Drogi samochodowe i lotniskowe.  Oznaczanie stabilności i 

                                                         odkształcenia mas mineralno-asfaltowych. 

         8/ PN-67/S-04001             –  Drogi samochodowe.

                                                        Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni

                                                         bitumicznych.

         9/ BN-68/8931-04             –  Drogi samochodowe.

                                                        Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

10.2. Inne dokumenty. 

         1/ Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 

            i półsztywnych IBDiM 1997. 

         2/ OST D-04.07.01. Wa-wa  2001 r. 

         3/ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r  

             Dziennik Ustaw Nr 43 , 1999 r. poz.430

        4/ Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia    

            trwałe . Zeszyt Nr 48 IBDiM Wa-wa 1995r. Wydanie II, uzupełnione. 

Tablica 1. 

            Wymagania klasowe dla kruszywa łamanego granulowanego 

                                     podbudowa z betonu asfaltowego   

                                               ruch KR4 – KR5

	Lp
	Wyszczególnienie właściwości
	Wymagania   



	   1.

   2.

   3.

   4.


	Ścieralność w bębnie kulowym:                              

       - po pełnej liczbie obrotów, % ubytek masy,                

          nie więcej niż                                    

       - po 1/5 pełnej liczby obrotów % ubytek                    

          masy w stosunku do ubytku masy po pełnej                 

          liczbie obrotów, nie więcej niż:                       

                                                                                                                                                                           Nasiąkliwość w stosunku do suchej masy  kruszywa, % nie więcej niż:                     

Odporność na działanie mrozu, % ubytku masy,               

 nie więcej niż:                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                              Odporność na działanie mrozu wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej, % ubytku masy nie więcej niż:                                    

                                                                                                            
	            35

            30

             3,0

             5,0

           30


Tablica 2. 

                           WYMAGANIA GATUNKOWE DLA GRYSU 

 Podbudowa z betonu asfaltowego.

	Lp.
	Wyszczególnienie właściwości
	Wymagania

	   1.

    2.

    3.

    4.


	Skład ziarnowy

a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm,             

    odsianych na mokro dla frakcji, % masy,                 

    nie więcej niż:

    - w grysie 6,3 - 20,0 mm                                 

    - w grysie 2,0 -  6,3 mm

b) zawartość frakcji podstawowej dla frakcji,              

    % masy, nie mniej niż:                                     

    - w grysie 6,3 - 20,0 mm                                 

    - w grysie 2,0 -  6,3 mm                                 

c) zawartość podziarna dla frakcji, % masy,                

   nie więcej niż:                                            

      - w grysie 6,3 - 20,0 mm                                

      - w grysie 2,0 -  6,3 mm                                  

d) zawartość nadziarna, % masy, nie więcej niż:    

                                                                                             Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy,                nie więcej niż:                                               

Zawartość ziarn nieforemnych, % masy, nie           

 więcej niż:                                                   

Zawartość zanieczyszczeń organicznych,          

barwa cieczy                                       


	             2,5 

             4,0

85

80

10

15

10

              0,2

30

nie ciemniejsza

niż wzorcowa


    Tablica 3. 

                      Wymagania dla kruszywa łamanego zwykłego 

                                                     (klińca)

	Lp.
	                      Wyszczególnienie właściwości
	    Wymagania



	  1.

  2.

  3.


	 Skład ziarnowy                                                 

a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm,                 

     % masy nie więcej niż                                       

        w klińcu 4-31,5                                           

                                                                                                   b) zawartość frakcji podstawowej, % masy                   

    nie mniej  niż:                                             

        w klińcu   4-12,8 mm                                                               

        w klińcu  12,8-31,5 mm                                                                                                

c) zawartość podziarna, % masy nie więcej  niż:                                                     

        w klińcu   4-12,8 mm                                    

        w klińcu  12,8-31,5 mm                                    

d) zawartość nadziarna, % masy nie więcej  niż:                     

 Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy                           

 nie więcej niż:                                              

 Zawartość zanieczyszczeń organicznych 

 barwa cieczy                                       


	            4,0

          70

          75

         30

         15

         15

           0,2

nie ciemniejsza

niż wzorcowa


Tablica 4.

                         Wymagania dla piasku łamanego i kruszywa

                                      drobnego granulowanego

	Lp.
	Wyszczególnienie właściwości
	                 Wymagania

	
	
	piasek łamany
	kruszywo

granulowane

	  1.

  2.

   3.

   4.

   5.
	Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy,

nie więcej niż:

Wskaźnik piaskowy, nie mniejszy niż:

a) dla kruszywa z wyjątkiem wapieni

b) dla kruszywa z wapieni

Zawartość zanieczyszczeń organicznych,

barwa cieczy

Zawartość nadziarna, % masy, nie więcej niż:

Zawartość frakcji 2,0 – 4,0 mm, % masy, powyżej
	       0,1

      65

      40
	        0,1

       65

       40



	
	
	        nie ciemniejsza niż

                wzorcowa

	
	
	      15

        -
	       15

       15


Tablica 5.

                        Wymagania dla piasku naturalnego

	Lp.
	Wyszczególnienie właściwości


	    Wymagania

	  1.

   2.

   3.

   4.
	Skład ziarnowy:

a) zawartość ziarn mniejszych od 0,075 mm

% masy, nie więcej niż:

b) zawartość nadziarna, % masy nie więcej niż:

Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy,

nie więcej niż:

Wskaźnik piaskowy, większy od

Zawartość zanieczyszczeń organicznych


	           5

         15

           0,1

         65

barwa nie

ciemniejsza niż 

barwa wzorcowa


Tablica 6.

                                    Wymagania dla wypełniacza

	Lp.


	W y m a g a n i a
	     Wypełniacz

	   1.

   2.


	Zawartość cząstek ziarn mniejszych, od,

% masy, nie mniej niż:

· 0,3 mm

· 0,074 mm

Wilgotność, % nie więcej niż:
	         100

           80

             1,0


Tablica 7.

                           Właściwości asfaltu drogowego D35 / 50  wg PN-EN- 12591 :2002

                                    Z dostosowaniem  do warunków polskich 

	Lp.
	Właściwości
	Metoda badania
	Wymagania

	                                      Właściwości obligatoryjne

	1
	Penetracja w temperaturze  25 (C                           0,1 mm
	PN-EN 1426
	35-50

	2
	Temperatura mięknienia ,                                               (C
	PN-EN 1427
	50-58

	3
	Temperatura zapłonu , nie mniej niż                               (C
	PN-EN 22592
	240

	4
	Zawartość składników rozpuszczalnych , 

nie mniej niż                                                               %m/m
	PN-EN 12592
	99

	5
	Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost )

nie więcej niż                                                              %m/m
	PN-EN 12607-1
	0,5

	6
	Pozostała penetracja po starzeniu , nie mniej niż              %
	PN-EN 1426
	53

	7
	Temperatura mięknienia po starzeniu ,nie mniej niż        (C
	PN-EN 1427
	52

	                                    Właściwości specjalne krajowe

	8
	Zawartość parafiny , nie więcej niż                                  %
	PN-EN 12606-1
	2,2

	9
	Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu, nie

Więcej niż                                                                         (C
	PN-EN 1427
	8

	10
	Temperatura łamliwości ,nie więcej niż                          (C
	PN-EN 12593
	-5


Tablica 8.

                        Wymagania dla betonu asfaltowego 

                                     warstwa podbudowy

                                     Ruch KR4 – KR5
	W ł a ś c i w o ś c i
	Wymagania

	Wolna przestrzeń w próbkach Marshalla %  v/v


	  4,0– 8,0 

	Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach Marshalla, %


	       ( 72,0

	Stabilność próbek wg Marshalla w temp. +60oC, zagęszczonych 2 x 75 uderzeń ubijaka ,       kN
	       ( 11,0



	Odkształcenie  próbek j.w.   , mm


	  1,5 – 3,5

	Moduł sztywności wg metody pełzania  * , MPa


	       ( 16,0

	Wolna przestrzeń w warstwie, % v/v


	   4,5 – 9,0


           * - dotyczy tylko fazy projektowania składu MMA

Tablica 9. 

                  Wymagania dla mieszanki mineralnej 

                                    warstwa podbudowy

                                     Ruch KR4 – KR5

	Uziarnienie

mieszanki

         mm
	     Zawartość w mieszance mineralnej - % masy

	
	                            f r a k c j a
	kruszywa

łamane

	
	powyżej 2 mm
	poniżej 0,075 mm
	

	       0/25


	        65– 81
	       4 – 7  
	 powyżej  40

	       0/31,5


	        70 – 83 
	       3 – 6 
	 powyżej  40


    Tablica 10.

               Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek 

                  mineralnych do podbudowy  z betonu asfaltowego 

                                     ruch KR4 – KR5

	Wymiary  oczek sit       

         #, mm
	           Mieszanka mineralna,   mm

	
	           0/25
	             0/31,5

	Przechodzi przez:

              38,1              

              31.5

              25.0                                                                             

              20.0                                                                                       

              16.0                                                                                       

              12.8                                                                                        

                9.6 

                8,0

                6.3

                4.0 

                2.0        

                0.85                           

                0,42

                0,30

                0,18

                0,15

                0,075


	         100-100                  

           87-100  

           76-100

           66-90                                                           

           57-81

           48-71                   

           42-65    

           36-58                       

           27-47                           

           19-35                                                                          

12-24 

             7-18

             6-15

             5-12

             5-11

             4-7
	         100-100                                     

           85-100

           72-100 

           62-86

           53-75    

           45-66                   

           37-58    

           33-53                       

           29-48                           

           24-40                                                                          

17-30 

           10-22

             6-17

             5-15

             4-11

             4-10

             3-6 


