M 20.01.18 NAWIERZCHNIO-IZOLACJA CHODNIKÓW.
l.   Wstęp.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót

związanych z remontem wiaduktów ekologicznych w ciągu drogi krajowej nr 3 Świnoujście – Jakuszyce – gr. Państwa w km 16+079 k/m. Międzyzdroje i w km 18+521 k/m. Dargobądz 

l. l. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z

wykonaniem nawierzchnio-izolacji chemoutwardzalnej na ciągach chodnikowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

l .3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania nawierzchnio-izolacji chemoutwardzalnej jako warstwy ochronnej na betonie

1.4. Określenia podstawowe
Masa nawierzchniowo – izolacyjna – materiał nawierzchniowy o wysokiej odporności na uderzenia i inne obciążenia, wysokiej odporności na czynniki chemiczne, dużej ciągliwości i elastyczności oraz dobrej przyczepności do podłoża zastępujący nawierzchnię bitumiczną i izolację.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Roboty powłokowe powinny być wykonywane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi oraz normami oraz wytycznymi producenta.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów zgodnych ze Specyfikacją Techniczną

oraz zaleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne"

2. Materiały.

Do wykonania nawierzchnio-izolacji zaleca się chemoutwardzalny materiał nawierzchniowy na bazie żywicy epoksydowej i poliuretanu lub inny rodzaj nawierzchni o podobnych właściwościach użytkowych. posiadający aktualną Aprobatę Techniczną IBDiM.

Charakterystyka:

· odporność na działanie większości związków chemicznych

· samopoziomująca się

· elastyczna

· posiadająca dużą wytrzymałość zarówno na ściskanie jak i na rozciąganie

· czas przydatności do użycia żywicy epoksydowej po wymieszaniu składników (100 gramów w temp.200C)- około 60 min.

· ciężar objętościowy – 1,2 kg/dcm3
· wytrzymałość na rozciąganie – 6,5 Mpa/m3
· wydłużenie – 30%

· twardość Shore’a (typu A) > 90.

3. Sprzęt.
-     wałki syntetyczne,

-     pompa malarska do natrysku metodą airless np: WIWA, ADAL itp.,

 -     w razie potrzeby namiot foliowy, brezentowy na stelażu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania, ręczne dmuchawy gorącego powietrza,

· odkurzacz przemysłowy lub sprężarka z filtrami : przeciwwodnymi i przeciwolejowymi,

· zgodny z instrukcją producenta materiałów

4. Transport.
Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu.

Sposób transportu materiałów lub wyrobów przewidzianych do zastosowania podczas zabezpieczenia

powierzchni nie może powodować obniżenia ich jakości lub powstania ich uszkodzeń.

Materiały chemiczne i łatwopalne należy transportować w fabrycznie zamkniętych opakowaniach zgodnie z

zasadami i wymaganiami podanymi przez producenta, oraz zgodnie z innymi obowiązującymi w tym zakresie

przepisami.

5. Wykonanie robót.
5.1. Przygotowanie podłoża

Podłoże pod nawierzchnię musi być wystarczająco wytrzymałe. Powierzchnia powinna być przyczepna, twarda,sucha i pozbawiona elementów niezwiązanych z podłożem. Elementy niedostatecznie związane z podłożem, tłuste plamy i zanieczyszczenia olejem powinny być usunięte mechanicznie. Wykonanie przygotowania podłoża powinno być prowadzone wg instrukcji producenta.
5.2. Warstwa gruntująca
Warstwę gruntująca układa się na całej izolowanej powierzchni przestrzegając zużycia materiałowego zgodnie z instrukcją producenta. Świeżo ułożona żywicę gruntującą należy posypać prażonym piaskiem

kwarcowym w celu nadania szorstkości podłożu która zapewni przyczepność dla układanej nawierzchni

epoksydowej. Zwyczajowo gruntująca żywicę epoksydowa nanosi się wałkiem syntetycznym

Na zagruntowane podłoże należy ułożyć w jednej operacji roboczej zaprawę uzyskana na bazie żywicy
epoksydowo-poliuretanowej oraz piasku kwarcowego. Zaprawę rozprowadza się za pomocą łat gumowych lub

pac stalowych oraz odpowietrza wałkiem kolczastym. Świeżo ułożona warstwę izolacji należy posypać piaskiem

kwarcowym nadając podłożu chropowatość. Do posypki należy użyć prażonego, workowanego piasku

kwarcowego frakcji 0 0.8 - 1.2 mm. Na położoną warstwę można wchodzić po 24 godzinach

Warunki wykonywaniu prac. 

Trwałość nawierzchni epoksydowo-bitumicznych jest w dużym stopniu zależna od warunków, w jakich

przeprowadzona jest aplikacja materiałów.

Najodpowiedniejsza temperatura otoczenia wynosi +15 do 25"C. Nie należy w żadnym wypadku wykonywać prac

izolacyjnych przy temperaturze poniżej +5"C lub wilgotności względnej wyższej niż 90%, albo gdy konstrukcja

jest nagrzana powyżej +40"C. Konstrukcję stojącą na wolnym powietrzu, po deszczu, rosie lub mgle wolno

malować dopiero po całkowitym wyschnięciu jej powierzchni.

Bezwzględnie należy przestrzegać warunku, aby świeża warstwa materiału nie była do czasu całkowitego

wyschnięcia narażona na działanie kurzu lub deszczu.

Czas schnięcia poszczególnych materiałów powinien być przestrzegany dla każdego wyrobu, z zachowaniem

zalecanych odstępów czasu pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw.

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00. 00. 00.

Podczas wykonywania izolacji oraz powłoki antykorozyjnej Wykonawca obowiązany jest na bieżąco prowadzić dokumentację prac antykorozyjnych. W dokumentacji tej powinny być podane następujące informacje

• warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robót

• wilgotność i temperatura podłoża

Nie nanosić, gdy temperatura podłoża jest mniej niż 3 °C wyższa od temperatury punktu rosy

5.3. Nawierzchnio- izolacja 

Należy układać minimum po 1 dniu a maksimum po 7 dniach po zagruntowaniu powierzchni. Grubość warstwy nawierzchni na chodniku dla pieszych powinna być zgodna z zaleceniami producenta.

6. Kontrola robót
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST D-M.00.00.00., reszta jak poniżej

6. l. Zasady kontroli jakości robót
Należy sprawdzać zgodność rzeczywistych warunków wykonywania robót izolacyjnych z określonymi ST z potwierdzeniem ich w formie zapisu do dziennika budowy Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołu odbioru robót lub wpisu do dziennika budowy.

6.2. Odbiory międzyoperacyjne
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace;

• przygotowanie powierzchni do gruntowania 

- warstwę gruntującą przed ułożeniem nawierzchni 

• wykonanie warstwy izolacyjnej 

Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inżynier na

podstawie zgłoszenia Wykonawcy

6.3. Kontrola jakości wykonywanych robót i ocena wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego. Kontrola ta i ocena związane są z odbiorami robót zanikających (odbiory międzyoperacyjne) i odbiorem końcowym

Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące roboty:

• przygotowanie powierzchni do gruntowania,

• nałożenie warstw podkładowych,

• nałożenie warstwy izolacji,

• pomiary grubości całkowitej grubości powłoki,

• pomiary przyczepności powłoką metodą „puli off",

6.3. BHP i ochrona środowiska
Materiały typu epoksydowego zawierają składniki lotne, których pary są palne, a w niektórych stężeniach

wybuchowe.

Przy pracy należy unikać ognia, palenia papierosów w pobliżu miejsca roboczego względnie miejsca składowania.

W miejscach roboczych jak i miejscu składowania musza być umieszczone napisy ostrzegawcze p.-poż. Robotnicy

powinni być poinstruowani o niebezpieczeństwie palenia ognia i papierosów w pobliżu wykonywanej izolacji.

Unikać należy stykania się materiału ze skórą, a w wypadku podrażnienia naskórka stosować nacieranie maścią

wazelinową.

7. Obmiar robót.
Jednostką obmiaru robót jest l m2 zabezpieczonej poprzez nałożenie izolacji powierzchni wg wytycznych określonych w ST i Dokumentacji Projektowej.

8. Odbiór końcowy.

Podstawą odbioru końcowego jest pisemne stwierdzenie przez „Inżyniera" w dzienniku budowy zakończenia wszystkich robót związanych pracami izolacyjnymi powierzchni betonowej z zastosowaniem materiału epoksydowo-bitumicznego. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonanie roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami norm i kontraktu. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonanie roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.

9. Podstawa płatności.
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00. Płatność za l m2 wykonanej kompletnej warstwy nawierzchnio-izolacji wraz z wykonaniem podkładów gruntujących zgodnie z dokumentacją Projektową, obmiarem robót, atestem producenta materiałów i oceną jakości wykonanych robót.

Cena wykonania robót obejmuje:

• zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót

• przygotowanie powierzchni betonowej do zabezpieczenia,

• wykonanie nawierzchnio-izolacji,

• uporządkowanie miejsca prowadzonych robót,

• wykonanie niezbędnych pomiarów i badań,

10. Przepisy związane.
10.1. Normy:
PN-71 H-0465I Ochrona przed korozją .Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk. 

PN-79 H-97070 Ochrona przed korozją .Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne. 

PN- 71 H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.

PN-81 C-81508 Wyroby lakierowe. Oznaczenie czasu wpływu kubkami wpływowymi (lepkość umowna). 

PN-74  C-81515 Wyroby lakierowe. Nie niszczące pomiary grubości powłok. 

PN-80 C-81531 Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności

międzywarstwowej.

PN-83 C-81545 Wyroby lakierowe. Pomiar grubości mokrych warstw. 

10. 2. Inne dokumenty :
l Zasady wymiany izolacji pomostów drogowych obiektów mostowych - IBDiM, W-wa, 1991 r.

2 Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich, Żmigród 2002 r.

