WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

D.04.02.01.

D.04.02.02.

#### WARSTWA MROZOOCHRONNA / ODSĄCZAJĄCA

- WSTĘP

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wytyczne do przygotowania przez Wykonawcę Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla robót związanych z wykonaniem warstwy mrozoochronnej/odsączającej, które zostaną wykonane w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 79 w m. Piaseczno.

W związku z wprowadzeniem do stosowania w 2014 roku nowych katalogów typowych konstrukcji nawierzchni drogowych tj.: KTKNPiP 2014 i KTKNS 2014, występującą w Dokumentacji Projektowej warstwę mrozoochronną i/lub warstwę odsączającą należy zaklasyfikować do dolnych warstw konstrukcji nawierzchni spoczywających na podłożu gruntowym lub warstwie ulepszonego podłoża.

Definicje i określenia dotyczące konstrukcji nawierzchni oraz podłoża gruntowego podano w  WWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne".

Schemat i terminologię warstw konstrukcji nawierzchni drogowej oraz podłoża gruntowego nawierzchni przedstawiają rysunki 4.1 i.4.2 w KTKNPiP 2014 oraz w KTKNS 2014.

Poziom niwelety robót ziemnych (tj. poziom podłoża gruntowego nawierzchni) pokrywa się ze spodem dolnych warstw konstrukcji nawierzchni.

- MATERIAŁY

# Warstwa mrozoochronną/odsączajacą może być wykonana z następujących materiałów:

- mieszanek niezwiązanych,

- mieszanek związanych spoiwami hydraulicznymi,

- gruntów stabilizowanych spoiwem hydraulicznym lub wapnem,

- gruntów niewysadzinowych (naturalnych lub antropogenicznych).

# Zakres stosowania poszczególnych materiałów dla warstwy mrozoochronnej/odsączającej powinien być zgodny z tablicą 1.

# Rolę warstwy odsączającej pełni warstwa mrozoochronna spełniająca wymagania dotyczące uziarnienia i wodoprzepuszczalności. W takim przypadku warstwę odsączającą należy wykonać wyłącznie z mieszanek niezwiązanych.

# Tablica 1 Zakres stosowania materiałów do warstwy mrozoochronnej/odsączającej

| Lp. | Rodzaj materiału | Kategoria ruchu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KR1 - KR2 | KR3 - KR4 | KR5 - KR7 |
| 1 | Mieszanki niezwiązane | stosuje się |  |  |
| 2 | Mieszanki związane spoiwami hydraulicznymi | stosuje się |  | nie stosuje się |
| 3 | Grunty stabilizowane spoiwami hydraulicznymi lub wapnem | stosuje się | nie stosuje się |  |
| 4 | Grunty niewysadzinowe | stosuje się | nie stosuje się |  |

Mieszanki niezwiązane i mieszanki związane spoiwem hydraulicznym oraz grunty stabilizowane spoiwem hydraulicznym lub wapnem mogą zawierać w swoim składzie materiały antropogeniczne i materiały z recyklingu.

Mieszanki stosowane do wykonania warstwy mrozoochronnej/odsączającej powinny być produkowane zgodnie z:

- WT-4 2010 Wymagania Techniczne, rozdział: 3. Kontrola produkcji, 4 Opis i oznaczenie, 5 Oznakowanie, w przypadku mieszanek niezwiązanych,

- WT-5 2010 Wymagania Techniczne, Część 5. Kontrola produkcji, 6 Ustalenia formalne, w przypadku mieszanek związanych spoiwami hydraulicznymi.

  - Rodzaje materiałów

### Mieszanki niezwiązane

Mieszanki niezwiązane do warstwy mrozoochronnej/odsączającej powinny spełniać wymagania krajowe, przenoszące zapisy normy PN-EN-13285 Mieszanki niezwiązane Wymagania, które zostały określone w dokumentach: WT-4 2010, KTKNPiP 2014, KTKNS 2014.

Zakres stosowania mieszanek niezwiązanych do warstwy mrozoochronnej/odsączającej oraz wymagania wobec tych mieszanek należy przyjmować  zgodnie z  tablicą 2.

Tablica 2   Zakres  stosowania i podstawowe  wymagania  dotyczące  mieszanek niezwiązanych

do warstwy mrozoochronnej/odsączającej

| Lp. | Właściwości |  |  | Warstwa mrozoochronna |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | KR1 - KR2 | KR3 – KR7 |
| 1. | Uziarnienie, badanie wg PN-EN 933-1: |  |  | od 0/8 do 0/31,5 |  |
| 2. | Zawartość ziaren przekruszonych lub łamanych, badanie wg PN-EN 933-5: |  |  | CNR |  |
| 3. | Maksymalna zawartość pyłów w warstwie, badanie wg PN-EN 933-1: |  | w typowych zastosowaniach | UF15 |  |
|  |  |  | gdy pełni rolę warstwy odsączającej | UF6 |  |
| 4. | Odporność na rozdrabnianie, badanie wg PN-EN 1097-2 |  |  | LANR |  |
| 5. | Wskaźnik piaskowy SE, badanie wg PN-EN 933-8, co najmniej, % | mieszanki |  | 40 |  |
|  |  | mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora wg PN-EN 13286-2 |  | 35 |  |
| 6. | Mrozoodporność, badanie wg PN-EN 1367-1 |  |  | F10 |  |
| 7. | Wskaźnik CBR, badanie wg PN-EN 13286-47, co najmniej % |  |  | 25 | 35 |
| 8. | Współczynnik filtracji k10 warstwy, badanie wg PKN-CEN ISO/TS 17892-11,pkt.4.3, co najmniej: |  | w typowych zastosowaniach | nie wymagane |  |
|  |  |  | gdy pełni rolę warstwy odsączającej | 0,0093 cm/s, - m/dobę) |  |

### Mieszanki związane spoiwami hydraulicznymi

Mieszanki związane spoiwami hydraulicznymi do warstwy mrozoochronnej powinny spełniać wymagania krajowe, przenoszące zapisy norm z zakresu od PN-EN 14227-1 do PN-EN 14227-5, które zostały określone w dokumentach:  WT-5  2010, KTKNPiP 2014, KTKNS 2014.

Do wykonania warstwy mrozoochronnej z mieszanek związanych spoiwami hydraulicznymi jako spoiwo można stosować:

- cement wg PN-EN 197-1,

- żużel wielkopiecowy wg PN-EN 15167-1,

- popioły lotne wg PN-EN 14227-4,

- spoiwa drogowe wg PN-EN 13282-1 lub aprobaty technicznej.

Zakres stosowania mieszanek związanych spoiwami hydraulicznymi do warstwy mrozoochronnej oraz wymagania podstawowe wobec tych mieszanek należy przyjmować  zgodnie z  tablicą 3.

Tablica 3   Zakres  stosowania i podstawowe wymagania  dotyczące  mieszanek związanych

spoiwami hydraulicznymi do warstwy mrozoochronnej

| Lp. | Właściwości | Warstwa mrozoochronna |
| --- | --- | --- |
|  |  | KR1 – KR4 |
| 1. | Mieszanki związane cementem wg PN-EN 14227-1 | C1,5/2 , ≤ 4,0 MPa |
| 2. | Mieszanki związane żużlem wg PN-EN 14227-2 | Typ A1, A2, A3, B1, B2: CBR 50/25; Typ B4: C1,5/2 |
| 3. | Mieszanki związane popiołem lotnym wg PN-EN 14227-3 i PN-EN 14227-4 | Typ 1, 2 i 5: C1,5/2 , ≤ 4,0 MPa; Typ 4: Rc ≥ 0,5 MPa |
| 4. | Mieszanki związane spoiwem drogowym wg PN-EN 14227-5 | Typ 1 i 2: C1,5/2 , ≤ 4,0 MPa; Typ 4: Rc ≥ 0,5 MPa |
| Uwaga: Oznaczenia typów konstrukcji zgodnie z KTKNPiP 2014 i KTKNS 2014 |  |  |

### Grunty stabilizowane spoiwami hydraulicznym lub wapnem

Grunty stabilizowane spoiwami hydraulicznymi lub wapnem do warstwy mrozoochronnej powinny spełniać wymagania krajowe, przenoszące zapisy norm w zakresie od PN-EN 14227-10 do PN-EN 14227-14, które zostały określone w dokumentach:  KTKNPiP 2014 i KTKNS 2014.

Do wykonania warstwy mrozoochronnej z gruntów stabilizowanych można stosować spoiwa hydrauliczne lub wapno.

Zakres stosowania gruntów stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi lub wapnem do warstwy mrozoochronnej oraz podstawowe wymagania wobec tych gruntów należy przyjmować  zgodnie z  tablicą 4.

Tablica 4   Zakres  stosowania i podstawowe wymagania  dotyczące  gruntów stabilizowanych

spoiwami hydraulicznymi lub wapnem do warstwy mrozoochronnej

| Lp. | Właściwości | Warstwa mrozoochronna |
| --- | --- | --- |
|  |  | KR1 – KR2 |
| 1. | Grunty stabilizowane cementem wg PN-EN 14227-10 | C1,5/2 , ≤ 4,0 MPa |
| 2. | Grunty stabilizowane wapnem wg PN-EN 14227-11 | RC1,0 |
| 3. | Grunty stabilizowane żużlem wg PN-EN 14227-12 | C1,5/2 , ≤ 4,0 MPa |
| 4. | Grunty stabilizowane spoiwem drogowym wg PN-EN 14227-13 | C1,5/2 , ≤ 4,0 MPa |
| 5. | Grunty stabilizowane popiołami lotnymi wg PN-EN 14227-14 | C1,5/2 , ≤ 4,0 MPa |

### Grunty niewysadzinowe

Gruntami niewysadzinowymi do warstwy mrozoochronnej mogą być grunty naturalne lub antropogeniczne, z wyjątkiem piasku drobnego, spełniające wymagania podane w tablicy 5. W przypadku gruntów antropogenicznych należy zwrócić szczególną uwagę na ich jednorodność.

Tablica 5   Zakres  stosowania i podstawowe wymagania  dotyczące  gruntów

niewysadzinowych do warstwy mrozoochronnej

| Lp. | Właściwości | Warstwa mrozoochronna |
| --- | --- | --- |
|  |  | KR1 – KR2 |
| 1. | Zawartość ziaren większych od 5,6 mm, badanie wg PN-EN 933-1, co najmniej %: | - |
| 2. | Zawartość ziaren większych od 2 mm, badanie wg PN-EN 933-1, co najmniej %: | 10 |
| 3. | Maksymalna zawartość cząstek przechodzących przez sito 0,063 mm w warstwie, badanie wg PN-EN 933-1, %: | 15 |
| 4. | Wskaźnik CBR, badanie wg PN-EN 13286-47,co najmniej %: | 25 |
| 5. | Współczynnik filtracji k10 warstwy, badanie wg PKN-CEN ISO/TS 17892-11,pkt.4.3, co najmniej: | nie wymagane |
| Uwaga: Określenie „nie wymagane” oznacza, że materiał ten nie występuje w warstwie odsączającej w rozwiązaniach określonych w niniejszych WWiORB |  |  |

### Woda

Woda powinna być zgodna z PN-EN 1008.

### Spoiwa hydrauliczne i wapno

Spoiwa hydrauliczne i wapno powinny być zgodne :

- cement z PN-EN 197-1,

- żużel wielkopiecowy z PN-EN 15167-1,

- popioły lotne z PN-EN 14227-4,

- spoiwa drogowe z PN-EN 13282-1 lub aprobata techniczną,

- wapno z PN-EN 459-1.

- SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wybór sprzętu do wykonania robót związanych z wykonaniem warstwy mrozoochronne/odsączającej należy do Wykonawcy. Jakikolwiek sprzęt, nie gwarantujący spełnienia wymagań jakościowych Robót i bezpieczeństwa zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowany i nie zostanie dopuszczony do Robót. Wykonawca przystępujący do wykonania robót związanych z wykonywaniem warstwy mrozoochronnej/odsączającej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- samochody wywrotki, samochody skrzyniowe

- układarki

- równiarki, spycharki

- walce

- ręczny sprzęt zagęszczający  ubijaki, płyty wibracyjne itp.

- recyklery i urządzenia do automatycznego dozowania spoiwa – dotyczy stabilizacji gruntów.

- TRANSPORT

Wybór sposobu transportu i wybór środków transportu należy do Wykonawcy, 
z zastrzeżeniem, że transport wyrobów oraz materiałów przeznaczonych do wbudowania 
i wykonania robót nie mogą powodować zanieczyszczenia (materiałów i wyrobów), obniżenia ich jakości lub uszkodzeń. Materiały sypkie powinny być przewożone w sposób zabezpieczający przed pyleniem i zanieczyszczeniem środowiska.

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany 
do rodzaju materiału, jego objętości i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowywania materiału.

- WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w WWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

  - Zakres wykonywania robót

Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy mrozoochronnej/odsączającej dopiero po zakończeniu i odebraniu robót związanych z wykonaniem elementów odwodnienia 
i instalacji urządzeń podziemnych w korpusie ziemnym.

Na wykonanej warstwie mrozoochronnej/odsączającej nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem kolejnej warstwy nawierzchni.

  - Przygotowanie podłoża

Warstwę mrozoochronną/odsączającą należy układać na podłożu gruntowym lub warstwie ulepszonego podłoża

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w WWiORB D-02.03.01 „Wykonanie nasypów”  WWiORB D-02.01.01 „Wykonanie wykopów”, WWiORB D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”.

  - Wbudowanie i zgęszczanie

Mieszanka powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnej mieszanki powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnęła grubość zgodną z Dokumentacją Projektową.

  - Odcinek próbny

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:

- stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy,

- określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej grubości po zagęszczeniu,

- ustalenia ilości przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia,

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonywania warstwy mrozoochronnej/odsączającej na budowie.

  - Utrzymanie warstwy

Warstwa mrozoochronnej/odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Dla warstwy wykonanej z mieszanki związanej należy stosować stosowne sposoby pielęgnacji.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne

  - Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania warstwy mrozoochronnej/odsączającej i przedstawić do akceptacji wyniki tych badań Inżynierowi.

  - Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów zgodnie z tablicą 6.

Tablica 6

| Lp. | Wyszczególnienie badań i pomiarów | Minimalna częstotliwość badań i pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Badanie właściwości mieszanki / gruntu | przy zatwierdzeniu materiału oraz przy każdej istotnej zmianie jego właściwości, zmianie złoża zmianie producenta. |
| 2 | Uziarnienie | uziarnienie należy badać jeden raz na każde 3000 m2 wbudowanej warstwy, zgodność z pkt. 2.1; |
| 3 | Szerokość warstwy | 10 razy na 1km jezdni |
| 4 | Równość podłużna | w sposób ciągły na każdym pasie ruchu łatą długości 4m lub metodą równoważną (planografem) |
| 5 | Równość poprzeczna | 10 razy na 1km jezdni łatą długości 2m |
| 6 | Spadki poprzeczne *) | 10 razy na 1km jezdni |
| 7 | Rzędne wysokościowe**) | dla każdej jezdni co 20m na odcinkach prostych i co 10m na łukach; w osi jezdni i na jej krawędziach |
| 8 | Ukształtowanie osi w planie *) | 10 razy na 1 km |
| 9 | Grubość warstwy | 10 razy na 1 km jezdni |
| 10 | Pomiar ilości rozkładanego spoiwa na 1m2 | w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 3000 m2 |
| 11 | Wytrzymałość na ściskanie | 1 seria próbek (min. 3 próbki) na każde 3000 m2 wbudowanej warstwy, lecz nie rzadziej iż na dziennej działce roboczej |
| 12 | Zagęszczenie warstwy | w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 3000 m2 |

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych.

**) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji propozycję miejsc pomiarowych.

### 6.3.1 Szerokość warstwy

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.

### 6.3.2 Równość warstwy

Nierówności podłużne i poprzeczne warstwy mrozoochronnej/odsączającej nie mogą przekraczać 20mm.

6.3.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy mrozoochronnej/odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją +- 0,5%.

6.3.4 Rzędne wysokościowe

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi 
nie powinny przekraczać -2cm i +1cm.

6.3.5 Ukształtowanie osi w planie

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż   5cm.

### 6.3.6 Grubość warstwy

### Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. Grubość podbudowy  należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości, co najmniej 0,5 m od krawędzi. Grubość podbudowy  nie może różnić się od projektowanej o więcej niż 10% w przypadku podbudowy zasadniczej i ±15% w przypadku  podbudowy pomocniczej

### 6.3.7 Pomiar ilości rozkładanego spoiwa na 1 m2

Ilość rozkładanego spoiwa na 1m2 powinna być zgodna z receptą laboratoryjną.

### 6.3.8 Wytrzymałość na ściskanie

Wytrzymałość na ściskanie mieszanek związanych i gruntów stabilizowanych  powinna spełniać wymagania określone w pkt. 2 w zależności od zastosowania.

### 6.3.9 Zagęszczenie warstwy

Wskaźnik zagęszczenia warstwy mrozoochronnej/odsączającej określony wg BN-77/8931-12 w zależności od kategorii ruchu powinien spełniać  wymagania normy PN-S-02205 i tablicy 6.

Tablica 6 Wymagane wskaźniki zagęszczenia warstwy mrozoochronnej/odsączającej

| Lp. | Kategoria ruchu | Wymagania minimalne dla wskaźnika zagęszczenia Is |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | KR1 – KR2 | 1,0 dla górnej grubości warstwy 20 cm | 0,97 dla dolnej grubości warstwy powyżej 20 cm |
| 2. | KR3 - KR6 | 1,0 |  |
| 3. | KR7 | 1,03 dla górnej grubości warstwy 20 cm | 1,0 dla dolnej grubości warstwy powyżej 20 cm |

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę mrozoochronną/odsączającą (dotyczy mieszanek niezwiązanych)  uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych zgodnie z PN-S-02205. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia tj. wskaźnik odkształcenia Io  nie powinien przekraczać:

- 2,2  przy wymaganej wartości Is≥1,0,

- 2,5  przy wymaganej wartości Is<1,0

Moduły odkształcenia należy wyznaczyć dla przyrostu obciążenia od 0,15 MPa do 0,25 MPa, końcowe obciążenie powinno wynosić 0,35 MPa.

  - Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych, powinny być naprawione po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Inżyniera programu naprawczego.

- OBMIAR ROBÓT

Kontrakt ryczałtowy – jednostką obmiaru jest wykonana i odebrana protokołem Odbioru Końcowego jednostka określona w SSTWiORB.

- ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne".

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

# 10.1. Normy

- PN-EN 13242	Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach drogowych i budownictwie drogowym

- PN-EN 13285	Mieszanki niezwiązane. Wymagania.

- PN-EN 14227-1	Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Część 1. Mieszanki związane cementem.

- PN-EN 14227-2  Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Część 2. Mieszanki związane żużlem.

- PN-EN 14227-3  Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Część 3. Mieszanki związane popiołem lotnym.

- PN-EN 14227- 4  	Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Część 4. Popioły lotne do mieszanek

- PN-EN 14227-5	Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Część 5. Mieszanki związane spoiwem drogowym.

- PN-EN 14227-10	Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Część 10. Grunty stabilizowane cementem.

- PN-EN 14227-12	Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Część 12. Grunty stabilizowane żużlem.

- PN-EN 14227-13	Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Część 13. Grunty stabilizowane hydraulicznym spoiwem drogowym.

- PN-EN 14227-14	Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Część 14. Grunty stabilizowane popiołami lotnymi.

- PN-EN 933-1	Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego – Metoda przesiewowa.

- PN-EN 933-3	Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 2: Oznaczenie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości.

- PN-EN 933-4	Badanie geometrycznych właściwości kruszyw .  Część 4:  Oznaczenie                                        kształtu ziaren- Wskaźnik kształtu.

- PN-EN 933-5	Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczenie                                      procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych.

- PN-EN 933-8	Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena                                                   zawartości drobnych cząstek - Badania wskaźnika piaskowego.

- PN-EN 933-9	Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 9: Ocena                                                       zawartości drobnych cząstek- Badania błękitem metylenowym.

- PN-EN 1097-2	Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 2:                                   Metody oznaczania odporności na rozdrobnienie.

- PN-EN 1097-6	Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw- 
Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości.

- PN-EN 1367-1	Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczenie mrozoodporności.

- PN-EN 1367-3	Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metoda gotowania.

- PN-EN 13286-1	Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym- Część 1: Metody badań dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gęstości i wilgotności - Wprowadzenie i wymagania ogólne.

- PN-EN 13286-2	Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym- Część 1: Metody badań dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gęstości i wilgotności- Zagęszczanie aparatem Proctora.

- PN-EN 13286-47	Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym                   - Część 47: Metody badań dla określenia nośności, kalifornijski wskaźnik nośności CBR, natychmiastowy wskaźnik nośności i pęcznienia liniowego.

- PN-EN 459-1           Wapno budowlane. Część 1. Definicje, wymagania, kryteria zgodności.

- PN-EN 13282-1    Hydrauliczne spoiwa drogowe. Część 1. Hydrauliczne spoiwa drogowe szybkowiążące. Skład, wymagania, kryteria zgodności.

- PN-EN 15167-1   Mielony granulowany żużel wielkopiecowy do stosowania w betonie, zaprawie, zaczynie. Część 1. Definicje, specyfikacje i kryteria zgodności

- PKN-CEN ISO/TS  17892-11   Badania geotechniczne.  Badania  laboratoryjne  gruntów. Część 11. Badanie filtracji przy stałym i zmiennym gradiencie hydraulicznym

- PN-S-02205	Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- BN-77/8931-12 	Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

- BN-8931-04 	Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem 
i łatą.

Obowiązują aktualne wydania przywołanych powyżej norm.

# 10.2. Inne Dokumenty

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( jednolity tekst Dz.U. 2014, poz. 883)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011)

- Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 103 z dnia 12.04.2013 r.)

- Rozporządzenie delegowane  Komisji (UE) NR 157/2014 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie warunków udostępniania deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych na stronie internetowej ( Dz. Urz. UE L 52 z 21.02.2014r.)

- Rozporządzenie delegowane Komisji  (UE) NR 568/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotyczący oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych  ( Dz. Urz. UE L 157 z 27.05.2014r.)

- Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2001 w odniesieniu do wzoru, który należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych ( Dz. Urz. UE L 159 z 28.05.2014)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 43, poz.430)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 329)

- WT-4 2010 Mieszanki niezwiązane Wymagania Techniczne, załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010r.

- WT-5 2010 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych Wymagania Techniczne, załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010r.

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych, załącznik do zarządzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r.

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r.