WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

D.04.05.01.A

D.04.05.01.B

PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ

SPOIWEM HYDRAULICZNYM

- WSTĘP

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wytyczne do przygotowania przez Wykonawcę Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla robót związanych z wykonaniem podbudowy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym, które zostaną wykonane w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 79 w m. Piaseczno.

W związku z wprowadzeniem do stosowania w 2014 roku nowych katalogów typowych konstrukcji nawierzchni drogowych tj.: KTKNPiP 2014 i KTKNS 2014, występującą w Dokumentacji Projektowej podbudowę z mieszanki związanej /gruntów stabilizowanych/ spoiwem hydraulicznym należy zaklasyfikować do:

- górnych warstw konstrukcji nawierzchni:

- podbudowa zasadnicza jednowarstwowa,

- dolna warstwa podbudowy zasadniczej dwuwarstwowej,

- dolnych warstw konstrukcji nawierzchni:

- podbudowa pomocnicza.

Definicje i określenia dotyczące konstrukcji nawierzchni oraz podłoża gruntowego podano w  WWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne".

Schemat i terminologię warstw konstrukcji nawierzchni drogowej oraz podłoża gruntowego nawierzchni przedstawiają rysunki 4.1 i.4.2 w KTKNPiP 2014 oraz w KTKNS 2014.

Poziom niwelety robót ziemnych (tj. poziom podłoża gruntowego nawierzchni) pokrywa się ze spodem dolnych warstw konstrukcji nawierzchni.

- MATERIAŁY

Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym przeznaczone do podbudowy powinny spełniać wymagania krajowe, przenoszące zapisy norm: PN-EN 14227-1, PN-EN 14227-2, PN-EN 14227-3, PN-EN 14227-4, PN-EN 14227-5 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Wymagania, które zostały określone w dokumentach: WT-5 2010, KTKNPiP 2014, KTKNS 2014.

Grunty stabilizowane spoiwami hydraulicznymi przeznaczone do podbudowy powinny spełniać wymagania krajowe, przenoszące zapisy norm: PN-EN 14227-10, PN-EN 14227-12, PN-EN 14227-13, PN-EN 14227-14, które zostały  określone w dokumentach: WT-5 2010, KTKNPiP 2014, KTKNS 2014.

# Zakres stosowania do podbudowy poszczególnych mieszanek związanych / gruntów stabilizowanych / spoiwami hydraulicznymi powinien być zgodny z tablicą 1 i 2.

Tablica 1 Zakres stosowania mieszanek związanych / gruntów stabilizowanych / spoiwami hydraulicznymi do podbudowy w rozwiązaniach KTKNPiP 2014.

| Lp. | Rodzaj mieszanki związanej spoiwami hydraulicznymi | Podbudowa |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | zasadnicza |  |  |  | pomocnicza |  |
|  |  | Kategoria ruchu |  |  |  |  |  |
|  |  | KR1 - KR2 | KR3 - KR4 |  | KR5 - KR7 | KR3-KR4 | KR5-KR7 |
| 1 | Mieszanki związane cementem wg PN-EN 14227-1 | stosuje się |  |  |  | stosuje się |  |
| 2 | Mieszanki związane żużlem wg PN-EN 14227-2 | stosuje się |  |  | nie stosuje się | stosuje się | nie stosuje się |
| 3 | Mieszanki związane popiołem lotnym wg PN-EN 14227-3 i PN-EN 14227-4 | stosuje się |  |  |  | stosuje się |  |
| 4 | Mieszanki związane spoiwem drogowym wg PN-EN 14227-5 | stosuje się |  |  |  | stosuje się |  |
| 5 | Grunty stabilizowane cementem wg PN-EN 14227-10 | stosuje się |  | nie stosuje się |  | stosuje się | nie stosuje się |
| 6 | Grunty stabilizowane żużlem wg PN-EN 14227-12 | stosuje się |  | nie stosuje się |  | stosuje się | nie stosuje się |
| 7 | Grunty stabilizowane spoiwem drogowym wg PN-EN 14227-13 | stosuje się |  | nie stosuje się |  | stosuje się | nie stosuje się |
| 8 | Grunty stabilizowane popiołami lotnymi wg PN-EN 14227-14 | stosuje się |  | nie stosuje się |  | stosuje się | nie stosuje się |
| Uwaga: Określenie „nie stosuje się” oznacza, że materiał ten nie występuję w rozwiązaniach zaproponowanych w KTKNPiP 2014 danej warstwy |  |  |  |  |  |  |  |

Tablica 2 Zakres stosowania mieszanek związanych / gruntów stabilizowanych / spoiwami hydraulicznymi do podbudowy w rozwiązaniach KTKNS 2014.

| Lp. | Rodzaj mieszanki związanej spoiwami hydraulicznymi | Podbudowa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | zasadnicza |  |  | pomocnicza |  |
|  |  | Kategoria ruchu |  |  |  |  |
|  |  | KR1- KR3 | KR4 | KR5 - KR7 | KR3-KR4 | KR5-KR7 |
| 1 | Mieszanki związane cementem wg PN-EN 14227-1 | nie stosuje się | stosuje się |  | stosuje się |  |
| 2 | Mieszanki związane żużlem wg PN-EN 14227-2 | nie stosuje się |  |  | stosuje się | nie stosuje się |
| 3 | Mieszanki związane popiołem lotnym wg PN-EN 14227-3 i PN-EN 14227-4 | nie stosuje się |  |  | stosuje się |  |
| 4 | Mieszanki związane spoiwem drogowym wg PN-EN 14227-5 | nie stosuje się |  |  | stosuje się |  |
| 5 | Grunty stabilizowane cementem wg PN-EN 14227-10 | stosuje się | nie stosuje się |  | stosuje się | nie stosuje się |
| 6 | Grunty stabilizowane żużlem wg PN-EN 14227-12 | stosuje się | nie stosuje się |  | stosuje się | nie stosuje się |
| 7 | Grunty stabilizowane spoiwem drogowym wg PN-EN 14227-13 | stosuje się | nie stosuje się |  | stosuje się | nie stosuje się |
| 8 | Grunty stabilizowane popiołami lotnymi wg PN-EN 14227-14 | stosuje się | nie stosuje się |  | stosuje się | nie stosuje się |
| Uwaga: Określenie „nie stosuje się” oznacza, że materiał ten nie występuję w rozwiązaniach zaproponowanych w KTKNS 2014 danej warstwy |  |  |  |  |  |  |

  - Kruszywa

Kruszywa przeznaczone do wykonania podbudowy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym powinny spełniać wymagania krajowe, które zostały określone w dokumentach: WT-5 2010, KTKNPiP 2014, KTKNS 2014.

Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym mogą zawierać w swoim składzie materiały antropogeniczne i materiały z recyklingu.

  - Spoiwa hydrauliczne

Do wykonania podbudowy z mieszanki związanej /gruntów stabilizowanych/ spoiwem hydraulicznym jako spoiwo można stosować:

- cement wg PN-EN 197-1,

- żużel wielkopiecowy wg PN-EN 15167-1,

- popioły lotne wg PN-EN 14227-4,

- spoiwa drogowe wg PN-EN 13282-1 lub aprobaty technicznej.

  - Woda

Należy stosować wodę zarobową zgodną z normą PN-EN 1008.

  - Domieszki

Jeżeli w mieszance / gruntach stabilizowanych/ mają być zastosowane domieszki przyśpieszające lub opóźniające wiązanie, należy to uwzględnić przy projektowaniu składu mieszanki. Stosowane domieszki powinny spełniać wymagania określone w normie PN-EN 934-2

  - Preparaty do pielęgnacji podbudowy

Jeżeli stosuje się do pielęgnacji podbudowy preparaty pielęgnacyjne, to muszą one posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do zastosowania w budownictwie drogowym.

  - Wymagania wobec mieszanek związanych /gruntów stabilizowanych/  spoiwami   hydraulicznymi

Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym przeznaczone do podbudowy powinny spełniać wymagania krajowe, przenoszące zapisy norm: PN-EN 14227-1, PN-EN 14227-2, PN-EN 14227-3, PN-EN 14227-4, PN-EN 14227-5 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Wymagania, które zostały określone w dokumentach: WT-5 2010, KTKNPiP 2014, KTKNS 2014.

Grunty stabilizowane spoiwami hydraulicznymi przeznaczone do podbudowy powinny spełniać wymagania krajowe, przenoszące zapisy norm: PN-EN 14227-10, PN-EN 14227-12, PN-EN 14227-13, PN-EN 14227-14, które zostały  określone w dokumentach: WT-5 2010, KTKNPiP 2014, KTKNS 2014.

Zakres stosowania mieszanek związanych / gruntów stabilizowanych / spoiwami hydraulicznymi do podbudowy i wymagania podstawowe wobec tych mieszanek /gruntów stabilizowanych/ należy przyjmować  zgodnie z  tablicą 3 i 4.

Tablica 3   Zakres  stosowania i podstawowe wymagania  dotyczące  mieszanek związanych

/ gruntów stabilizowanych / spoiwami hydraulicznymi do podbudowy w

rozwiązaniach KTKNPiP 2014

| Lp. | Rodzaj mieszanki związanej spoiwami hydraulicznymi | Podbudowa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | zasadnicza |  |  | pomocnicza |  |
|  |  | Kategoria ruchu |  |  |  |  |
|  |  | KR1 - KR2 | KR3 - KR4 | KR5 - KR7 | KR3-KR4 | KR5-KR7 |
| 1 | Mieszanki związane cementem wg PN-EN 14227-1 | C 3/4 ≤ 6 MPa | C 5/6 ≤ 10 MPa | C 8/10 ≤ 20 MPa | C 3/4 ≤ 6 MPa | C 5/6 ≤ 10 MPa |
| 2 | Mieszanki związane żużlem wg PN-EN 14227-2 | Typ A1,A2, A3,B1,B2; CBR 50/50; Typ B4: C3/4 | Typ B4: C 6/8 | nie stosuje się | Typ A1,A2, A3,B1,B2; CBR 50/50; Typ B4: C3/4 | nie stosuje się |
| 3 | Mieszanki związane popiołem lotnym wg PN-EN 14227-3 i PN-EN 14227-4 | Typ 1 i 2: C 3/4 ≤ 8 MPa ; Typ 4: Rc ≥ 4 MPa | Typ 1 i 2: C 6/8 ≤ 12 MPa ; Typ 4: Rc ≥ 8 MPa | Typ 1 i 2: C 9/12 ≤ 16 MPa ; Typ 4: Rc ≥ 12 MPa | Typ 1, 2 i 5 : C 3/4 ≤ 12 MPa ; Typ 4: Rc ≥ 4 MPa | Typ 1, 2 i 5 : C 6/8 ≤ 16 MPa ; Typ 4: Rc ≥ 8 MPa |
| 4 | Mieszanki związane spoiwem drogowym wg PN-EN 14227-5 | Typ 1 i 2: C 3/4 ≤ 8 MPa ; Typ 4: Rc ≥ 4 MPa | Typ 1 i 2: C 6/8 ≤ 12 MPa ; Typ 4: Rc ≥ 8 MPa | Typ 1 i 2: C 9/12 ≤ 16 MPa ; Typ 4: Rc ≥ 12 MPa | Typ 1 i 2: C 3/4 ≤ 12 MPa ; Typ 4: Rc ≥ 4 MPa | Typ 1 i 2: C 6/8 ≤ 16 MPa ; Typ 4: Rc ≥ 8 MPa |
| 5 | Grunty stabilizowane cementem wg PN-EN 14227-10 | C 3/4 ≤ 6 MPa | nie stosuje się |  | C 3/4 ≤ 6 MPa | nie stosuje się |
| 6 | Grunty stabilizowane żużlem wg PN-EN 14227-12 | C 3/4 ≤ 6 MPa | nie stosuje się |  | C 3/4 ≤ 6 MPa | nie stosuje się |
| 7 | Grunty stabilizowane spoiwem drogowym wg PN-EN 14227-13 | C 3/4 ≤ 6 MPa | nie stosuje się |  | C 3/4 ≤ 6 MPa | nie stosuje się |
| 8 | Grunty stabilizowane popiołami lotnymi wg PN-EN 14227-14 | C 3/4 ≤ 6 MPa | nie stosuje się |  | C 3/4 ≤ 6 MPa | nie stosuje się |
| Uwaga: Określenie „nie stosuje się” oznacza, że materiał ten nie występuję w rozwiązaniach zaproponowanych w KTKNPiP 2014 danej warstwy |  |  |  |  |  |  |

Tablica 4   Zakres  stosowania i podstawowe wymagania  dotyczące  mieszanek związanych

/ gruntów stabilizowanych / spoiwami hydraulicznymi do podbudowy w

rozwiązaniach KTKNS 2014

| Lp. | Rodzaj mieszanki związanej spoiwami hydraulicznymi | Podbudowa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | zasadnicza |  |  |  |  | pomocnicza |  |
|  |  | Kategoria ruchu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KR1 - KR3 |  | KR4 | KR5 - KR7 |  | KR3-KR4 | KR5-KR7 |
| 1 | Mieszanki związane cementem wg PN-EN 14227-1 | nie stosuje się |  | C 5/6 ≤ 10 MPa | C 8/10 ≤ 20 MPa |  | C 3/4 ≤ 6 MPa | C 5/6 ≤ 10 MPa |
| 2 | Mieszanki związane żużlem wg PN-EN 14227-2 | nie stosuje się |  |  |  |  | Typ A1,A2, A3,B1,B2; CBR 50/50; Typ B4: C3/4 | nie stosuje się |
| 3 | Mieszanki związane popiołem lotnym wg PN-EN 14227-3 i PN-EN 14227-4 | nie stosuje się |  |  |  |  | Typ 1, 2 i 5 : C 3/4 ≤ 12 MPa ; Typ 4: Rc ≥ 4 MPa | Typ 1, 2 i 5 : C 6/8 ≤ 16 MPa ; Typ 4: Rc ≥ 8 MPa |
| 4 | Mieszanki związane spoiwem drogowym wg PN-EN 14227-5 | nie stosuje się |  |  |  |  | Typ 1 i 2: C 3/4 ≤ 12 MPa ; Typ 4: Rc ≥ 4 MPa | Typ 1 i 2: C 6/8 ≤ 16 MPa ; Typ 4: Rc ≥ 8 MPa |
| 5 | Grunty stabilizowane cementem wg PN-EN 14227-10 | KR1-KR2 | KR3 |  |  | nie stosuje się | C 3/4 ≤ 6 MPa | nie stosuje się |
|  |  | C 3/4 ≤ 6 MPa | C 5/6 ≤ 10 MPa |  |  |  |  |  |
| 6 | Grunty stabilizowane żużlem wg PN-EN 14227-12 | nie stosuje się |  |  |  |  | C 3/4 ≤ 6 MPa | nie stosuje się |
| 7 | Grunty stabilizowane spoiwem drogowym wg PN-EN 14227-13 | nie stosuje się |  |  |  |  | C 3/4 ≤ 6 MPa | nie stosuje się |
| 8 | Grunty stabilizowane popiołami lotnymi wg PN-EN 14227-14 | nie stosuje się |  |  |  |  | C 3/4 ≤ 6 MPa | nie stosuje się |
| Uwaga: Określenie „nie stosuje się” oznacza, że materiał ten nie występuję w rozwiązaniach zaproponowanych w KTKNS 2014 danej warstwy |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagana mrozoodporność mieszanek związanych spoiwami hydraulicznymi:

- mieszanki związane cementem, mrozoodporność określona wskaźnikiem mrozoodporności:

- wskaźnik nie mniejszy niż 0,6; podbudowa pomocnicza,

- wskaźnik nie mniejszy niż 0,7;  podbudowa zasadnicza

- mieszanki związane żużlem:

- typ B4; mrozoodporność określona wskaźnikiem mrozoodporności, wskaźnik nie mniejszy             niż 0,7 ; podbudowa zasadnicza  KR1-KR4,

- typ B4; mrozoodporność określona wskaźnikiem mrozoodporności, wskaźnik nie mniejszy            niż 0,6 ; podbudowa pomocnicza KR3-KR4,

- typ B2; mrozoodporność dla klasyfikacji CBR, CBR ≥ 50;podbudowa zasadnicza  KR1-KR2,

- typ B2; mrozoodporność dla klasyfikacji CBR, CBR ≥ 50;podbudowa pomocnicza KR3-KR4

- mieszanki związane popiołami lotnymi, mrozoodporność określona wskaźnikiem mrozoodporności:

- typ 1,2 i 4 ; wskaźnik nie mniejszy niż 0,7 ; podbudowa zasadnicza  KR1-KR7,

- typ 1,2,4 i 5; wskaźnik nie mniejszy niż 0,6 ; podbudowa pomocnicza KR3-KR7

- mieszanki związane spoiwem drogowym, mrozoodporność określona wskaźnikiem mrozoodporności:

- typ 1,2 i 4;  wskaźnik nie mniejszy niż 0,7 ; podbudowa zasadnicza  KR1-KR7,

- typ 1,2 i 4;  wskaźnik nie mniejszy niż 0,6 ; podbudowa pomocnicza KR3-KR7,

- grunty stabilizowane spoiwami hydraulicznymi, mrozoodporność określona wskaźnikiem mrozoodporności:

- wskaźnik nie mniejszy niż 0,6; podbudowa pomocnicza,

- wskaźnik nie mniejszy niż 0,7;  podbudowa zasadnicza.

### Projektowanie mieszanki związanej / gruntów stabilizowanych / spoiwem hydraulicznym

Procedura projektowania mieszanki /gruntów stabilizowanych/ związanej spoiwem hydraulicznym powinna być zgodna z postanowieniami zawartymi w WT-5 2010.

Skład mieszanki związanej / gruntów stabilizowanych/ spoiwem hydraulicznym powinien być tak dobrany, aby zapewniał uzyskanie wymaganych właściwości podbudowy, w przyjętych warunkach realizacji Robót.

Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, przed rozpoczęciem Robót projekt składu mieszanki związanej /gruntów stabilizowanych/ spoiwem hydraulicznym wraz z wynikami badań laboratoryjnych poszczególnych składników mieszanki oraz mieszanki, które potwierdzają spełnienie wymagań dotyczących właściwości składników oraz mieszanki, określonych w  dokumentach:  WT-5  2010, KTKNPiP 2014, KTKNS 2014.

- SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB D-M-00.00.00.

Wykonawca przystępując do wykonania podbudowy z mieszanki związanej /gruntów stabilizowanych/ spoiwami hydraulicznymi  powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- mieszarki stacjonarnej wyposażonej w urządzenia do dozowania wagowego kruszywa i spoiwa oraz objętościowego wody,

- samochodów ze skrzyniami ładunkowymi,

- spycharki, równiarki,

- przewoźnych zbiorników na wodę do pielęgnacji podbudowy,

- walców do zagęszczania,

- zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych, małych walców do zagęszczania w miejscach trudnodostępnych.

- TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB D-M-00.00.00.

Transport i wyładunek mieszanki związanej / gruntów stabilizowanych/ spoiwem hydraulicznym powinien zapewnić niezmienność składu mieszanki oraz nie powinien powodowa segregacji składników oraz zanieczyszczenia mieszanki.

Mieszankę należy przewozić z wytworni do miejsca wbudowania samochodami ze skrzyniami ładunkowymi. Podczas transportu i oczekiwania na rozładunek, mieszanka powinna być przykryta w celu ochrony przed deszczem lub nadmiernym wysychaniem.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Przygotowanie podłoża

Podłoże pod podbudowę z mieszanki związanej /gruntów stabilizowanych/ spoiwem hydraulicznym  powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami według właściwej STWiORB odpowiedniej dla zaprojektowanego układu konstrukcji nawierzchni.

  - Warunki przystąpienia do robót

Podbudowa z mieszanki związanej / gruntów stabilizowanych/ spoiwem hydraulicznym  nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła poniżej + 5 0C oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu.

Nie należy rozpoczynać robót, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 5 oC w czasie najbliższych 7 dni.

  - Odcinek próbny

Co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót należy wykonać odcinek próbny w celu:

- określenia grubości podbudowy mieszanki w stanie luźnym dla uzyskania grubości warstwy zgodnej z Dokumentacją Projektową po zagęszczeniu,

- oceny przydatności zastosowanego sprzętu do układania i zagęszczania,

- sprawdzenia opracowanej recepty laboratoryjnej.

- sprawdzenia wyników badań wytrzymałości próbek pobranych z odcinka próbnego.

  - Wytwarzanie mieszanki związanej spoiwami hydraulicznymi

# Przy produkcji mieszanek związanych spoiwami hydraulicznymi należy stosować postanowienia zawarte w WT-5 2010.

## Wbudowywanie mieszanki w podbudowę

Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości podbudowy po zagęszczeniu.

Przed zagęszczeniem podbudowa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych i poprzecznych. W przypadku użycia równiarek do rozkładania mieszanki należy wykorzystać prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania podbudowy.

  - Zagęszczanie mieszanki /gruntów stabilizowanych/

Przed zagęszczeniem podbudowa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych i poprzecznych. Po wyprofilowaniu natychmiast przystąpić do zagęszczania podbudowy.

Operację zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone w możliwie jak najkrótszym czasie od chwili dodania wody do mieszanki. Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, rozwarstwienia powinny być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej podbudowy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.

Zagęszczanie warstwy należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia IS≥1,0. Badanie wskaźników zagęszczenia należy prowadzić niezwłocznie po zakończeniu procesu zagęszczenia. Nie dopuszcza się wykonywania badania zagęszczenia na stwardniałej podbudowie.

  - Pielęgnacja podbudowy

# Należy pielęgnować podbudowę przez okres min. 7 dni. Sposób prowadzenia pielęgnacji podbudowy oraz czas jej trwania uzgadnia i zatwierdza Inżynier.

W okresie prowadzenia pielęgnacji nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po wykonanej podbudowie. Za zgodą Inżyniera, po czasie niezbędnym do uzyskania wytrzymałości mieszanki w podbudowie umożliwiającej prowadzenie ruchu technologicznego, ewentualnie może odbywać się ruch pojazdów.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w WWiORB D-M-00.00.00.

  - Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- przedstawić Inżynierowi do akceptacji źródła poboru składników  mieszanki oraz wszystkich dodatkowych materiałów, dołączając wszystkie dokumenty potwierdzające jakość materiałów składowych,

- przedłożyć  Inżynierowi dokumenty  świadczące o  dopuszczeniu do obrotu wyrobów budowlanych , które zamierza zastosować, zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2014r. poz.883),

- opracować receptę laboratoryjną dla mieszanki /gruntów stabilizowanych/ oraz przedstawić Inżynierowi wraz z wynikami badań do zatwierdzenia;

- wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez Inżyniera. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa wymagane w niniejszej WWiORB w pkt.2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do zatwierdzenia.

  - Badania w czasie robót

### Częstotliwość i zakres badań

Częstotliwość i zakres badań podano w tablicy 5.

Tablica 5  Częstotliwość badań w czasie robót związanych z wykonaniem podbudowy

| Lp. | Wyszczególnienie badań | Częstotliwość badań |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Minimalna ilość badań na dziennej działce roboczej | Maksymalna powierzchnia przypadająca na jedno badanie [m2] |
| 1. 2. 3. 4. | Uziarnienie mieszanki 1) Wilgotność Zagęszczenie Grubość warstwy | 2 | 3000 |
| 5. | Wytrzymałość na ściskanie | 3 próbki 2) | 3000 |
| 6 | Wskaźnik CBR | Przy projektowaniu recepty i w razie wątpliwości co do jakości mieszanki oraz na polecenie Inżyniera |  |
| 7. | Mrozoodporność | Przy projektowaniu recepty i w razie wątpliwości co do jakości mieszanki oraz na polecenie Inżyniera |  |
| 8. | Badania spoiwa | Przed rozładunkiem każdej dostawy należy sprawdzić dowód dostawy w celu stwierdzenia, że dostawa jest zgodna z zamówieniem i pochodzi z właściwego żrodła |  |
| 9. | Badania wody | Dla każdego wątpliwego źródła |  |
| - próbki do badań uziarnienia pobierać z mieszarki przed dodaniem spoiwa, - próbki do badania wytrzymałości należy pobierać w ilości wg ustaleń WT-5 2010 |  |  |  |

Badania wyszczególnione w tablicy 4 w pozycji Lp. 5-7 należy wykonywać w zależności od rodzaju stosowanej mieszanki / gruntów stabilizowanych/.

### Zagęszczenie mieszanki

Mieszanka / grunty stabilizowane/ powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,0 przy oznaczeniu według BN-77/8931-12.

  - Badania i pomiary podbudowy

Częstotliwość i zakres pomiarów wykonanej podbudowy podano w tablicy 6

Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  podbudowy

| Lp. | Wyszczególnienie badań i pomiarów | Minimalna częstotliwość badań i pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Grubość | 10 razy na 1 km jezdni |
| 2. | Szerokość | 10 razy na 1 km jezdni |
| 3. | Równość podłużna | w sposób ciągły na każdym pasie ruchu łatą długości 4m lub metodą równoważną (planografem) |
| 4. | Równość poprzeczna | 10 razy na 1 km jezdni łatą długości 2m |
| 5. | Spadki poprzeczne*) | 10 razy na 1 km jezdni |
| 6. | Rzędne wysokościowe**) | dla każdej jezdni co 25 m na odcinkach prostych i co 10m na łukach w osi jezdni i na jej krawędziach |
| 7. | Ukształtowanie osi w planie *) | 10 razy na 1 km |

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych.

**) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji propozycję miejsc pomiarowych.

### Grubość

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. Grubość podbudowy  należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości, co najmniej 0,5 m od krawędzi. Grubość podbudowy  nie może różnić się od projektowanej o więcej niż 10% w przypadku podbudowy zasadniczej i ±15% w przypadku  podbudowy pomocniczej.

### Szerokość

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm,-5 cm.

### Równość

Nierówności podłużne i poprzeczne podbudowy nie powinny przekraczać 15mm.

### Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją   0,5 %.

### Rzędne wysokościowe

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi 
nie powinny przekraczać -2cm i +1cm.

### Ukształtowanie osi

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż     5cm.

  - Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych i innych wymagań określonych w niniejszych WWiORB, powinny być naprawione przez Wykonawcę na jego koszt, zaproponowaną przez niego metodą zaakceptowana przez Inżyniera.

- OBMIAR ROBÓT

Kontrakt ryczałtowy – jednostką obmiaru jest wykonana i odebrana protokołem Odbioru Końcowego jednostka określona w SSTWiORB.

- ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru Robót podano w WWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w Umowie między Zamawiającym a Wykonawcą.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

# 10.1. Normy

- PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach drogowych i budownictwie drogowym

- PN-EN 14227-1  Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Część 1. Mieszanki związane cementem

- PN-EN 14227-2   Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Część 2. Mieszanki związane żużlem

- PN-EN 14227-3  Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Część 3. Mieszanki związane popiołem lotnym

- PN-EN 14227-4  Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Część 4. Popioły lotne do mieszanek

- PN-EN 14227-5  Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Część 5. Mieszanki związane spoiwem drogowym

- PN-EN 14227-10  Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Część 10. Grunty stabilizowane cementem.

- PN-EN 14227-12  Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Część 12. Grunty stabilizowane żużlem

- PN-EN 14227-13  Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Część 13. Grunty stabilizowane hydraulicznym spoiwem drogowym

- PN-EN 14227-14  Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Część 14. Grunty stabilizowane popiołami lotnymi

- PN-EN 1008  Woda zarobowa do betonu.  Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu

- PN-EN 197-1 Cement. Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku

- PN-EN 459-1  Wapno budowlane. Część 1. Definicje, wymagania, kryteria  zgodności

- PN-EN 13282-1 Hydrauliczne spoiwa drogowe. Część 1. Hydrauliczne spoiwa drogowe szybkowiążące. Skład, wymagania, kryteria zgodności

- PN-EN 15167-1 Mielony granulowany żużel wielkopiecowy do stosowania w betonie, zaprawie, zaczynie. Część 1. Definicje, specyfikacje i kryteria zgodności

- PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego – Metoda przesiewowa.

- PN-EN 933-3	Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 2: Oznaczenie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości.

- PN-EN 933-4	Badanie geometrycznych właściwości kruszyw .  Część 4:  Oznaczenie                                   kształtu ziaren- Wskaźnik kształtu.

- PN-EN 933-5	Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczenie                                     procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych.

- PN-EN 933-8	Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena                                                  zawartości drobnych cząstek - Badania wskaźnika piaskowego.

- PN-EN 933-9	Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 9: Ocena                                                       zawartości drobnych cząstek- Badania błękitem metylenowym.

- PN-EN 1097-2	Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 2:                                   Metody oznaczania odporności na rozdrobnienie.

- PN-EN 1097-6	Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw- 
Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości.

- PN-EN 1367-1	Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczenie mrozoodporności.

- PN-EN 1367-3	Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metoda gotowania.

- PN-EN 13286-1	Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym- Część 1: Metody badań dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gęstości i wilgotności - Wprowadzenie i wymagania ogólne.

- PN-EN 13286-2	Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym- Część 1: Metody badań dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gęstości i wilgotności- Zagęszczanie aparatem Proctora.

- PN-EN 13286-47 Mieszanki mineralne niezwiązanei związane spoiwem hydraulicznym  Część 47: Metody badań dla określenia nośności, kalifornijski wskaźnik nośności CBR, natychmiastowy wskaźnik nośności i pęcznienia liniowego.

- BN-77/8931-12 	Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

- BN-8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

Obowiązują aktualne wydania przywołanych powyżej norm.

# 10.2. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( jednolity tekst Dz.U. 2014, poz. 883)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011)

- Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 103 z dnia 12.04.2013 r.)

- Rozporządzenie delegowane  Komisji (UE) NR 157/2014 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie warunków udostępniania deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych na stronie internetowej ( Dz. Urz. UE L 52 z 21.02.2014r.)

- Rozporządzenie delegowane Komisji  (UE) NR 568/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotyczący oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych  ( Dz. Urz. UE L 157 z 27.05.2014r.)

- Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2001 w odniesieniu do wzoru, który należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych ( Dz. Urz. UE L 159 z 28.05.2014)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 43, poz.430)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 329)

- WT-5 2010 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych Wymagania Techniczne, załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010r.

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych, załącznik do zarządzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r.

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r.

- Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, załącznik do zarządzenia nr 2 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 11.02.1998r.