M.29.03.05.

STOŻKI PRZYCZÓŁKÓW
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST


Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stożków nasypowych obiektów inżynierskich.

1.2. Zakres stosowania SST


Ogólna specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych.

1.3. Zakres robót objętych SST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i odbioru robót związanych z kształtowaniem stożków nasypowych wokół obiektu inżynierskiego. 
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i SST D.M.00.00.00. – „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i poleceniami Terenowego Inspektora Mostowego. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00. – „Wymagania ogólne”. 

2. materiały

Grunt z wykopów, piasek, żwir, pospółka, mieszanka cementowo-piaskowa.
Do wykonania nasypów konstrukcyjnych należy stosować grunt posiadający następujące właściwości: 

· max. średnica ziaren d<120 mm,

· wskaźnik różnoziarnistości U>5,

· granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W<40%,

· zawartość części organicznych I<2%,

· pęcznienie pod wpływem wody P<5%,

· możliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia,

· odporność na rozpad <10%.
3. sprzęt

Sprzęt używany do usypywania nasypów musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. transport

Samochody samowyładowcze.

5. wykonanie robót

5.1. Wykonanie nasypu i stożków
Nasypy należy wykonać z gruntów niespoistych (piasek, żwir, pospółka). Dla połączenia z wcześniej wykonaną częścią nasypu, należy wykonać schodkowanie skarp. Nasyp przy obiekcie należy wykonać z gruntów sypkich o wskaźniku wodoprzepuszczalności nie mniejszym od k=8 na dobę. Niedopuszczalne jest formowanie i zagęszczanie nasypów drugiego etapu w granicach klina odłamu przy użyciu ciężkiego sprzętu (np.: spycharki). Usypywanie nasypów i stożków powinno być przeprowadzone po wykonaniu izolacji bitumicznej powierzchni stykających się z gruntem i zamocowaniu tkaniny filtracyjnej. 
5.2. Zagęszczanie za przyczółkami i przy stożkach
Górną warstwę nasypu o grubości 50 cm należy wykonać z gruntów sypkich o wskaźniku wodoprzepuszczalności równym 9,0 m na dobę.

Niedopuszczalne jest formowanie i zagęszczanie nasypów w granicy klina odłamu przy użyciu ciężkiego sprzętu np.: spychaczy. 

Każda warstwa gruntu zasypki powinna posiadać grubość 0,2 m. Można ją zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia wg metody Proctora nie powinien być mniejszy niż.:

· 1.0 – dla górnej warstwy nasypu o grubości 0.5 m,

· 1.0 – dla warstwy do głębokości 1.20 m w części nasypu pod korytem jezdni,

· 0.97 – dla warstwy poniżej 1.20 m w części nasypu pod korytem jezdni oraz dla wykopów przy ławach przyczółków,

· 0.95 – w częściach skrajnych nasypu – przy stożkach

Wilgotność gruntu zagęszczonego powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu. W przypadku gdy wilgotność ta wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej zagęszczaną warstwę gruntu należy polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest większa niż optymalna, grunt przed zagęszczeniem powinien być osuszony.

Wilgotność optymalna i maksymalna, gęstość pozorna gruntu w stanie wysuszonym, powinny być wyznaczone laboratoryjnie.
Przy zagęszczaniu gruntu nasypowego należy przestrzegać następujących zasad:

· rozścielać grunt warstwami o równej grubości – sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym,

· warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejść urządzenia zagęszczającego,
· prowadzić zagęszczenie od krawędzi ku środkowi nasypu,

· wskaźnik wodoprzepuszczalności co najmniej 10-4 m/s (wg PN-55/B-04492). Warstwę gruntu nieprzepuszczalnego należy ukształtować przyjmując spadki i grubość wg Dokumentacji Projektowej.

Układanie warstw gruntu i ich zagęszczenie w pobliżu elementów budowli powinno być dokonywane w taki sposób aby nie spowodować uszkodzenia budowli ani izolacji przeciwwilgociowej. 

 5.3. Dopuszczalne odchyłki

Dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektu nie powinny być większe niż.:
· 0,002 – dla spadków terenu,

· +2% - dla wskaźnika zagęszczenia gruntów,

· 15 cm – w wymiarach w planie nasypu o szerokości > 1,5 m.
6. kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli robót podano w SST D.M.00.00.00. – „Wymagania ogólne”. 
6.1. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inżyniera na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót ziemnych z projektem i wymaganiami niniejszej specyfikacji.
6.1.1. Sprawdzenie prac przygotowawczych
Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami podanymi w „Instrukcji oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”.
Kontrola prawidłowości wykonania dotyczy także następujących prac:

· Sprawdzenia zgodności warunków geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian,

· Stwierdzenia czy wykonano zagęszczenie podłoża pod nasyp zgodnie z wymaganiami podanymi poniżej

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach określany wg normy BN-77/8931-12 „Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu” z dopuszczeniem aparatów izotropowych powinien wynosić:

	Strefa nasypu poniżej konstrukcji nawierzchni
	Min. wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu Is w nasypach

	
	Kategoria ruchu KR3 – KR6
	Ruch mniejszy od KR3

	Górna warstwa o grubości 20 cm
	1,03
	1,00

	Niżej leżące warstwy nasypu do głębokości od powierzchni robót ziemnych – 1,2 m
	1,00
	0,97

	Warstwa nasypu od powierzchni robót ziemnych poniżej – 1,2 m
	0,97
	0,95


W przypadku gdy zagęszczenie istniejącego nasypu nie spełnia powyższych wymagań należy usunąć grunt do połowy głębokości pokazanej w tabeli. Następnie odkryty nasyp należy dogęścić do wymaganych wartości Is i ponownie zasypać warstwami, po kolei zagęszczonymi zgodnie z tabelą.
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu nie powinien przekraczać 2,2. 

Wtórny moduł odkształcenia w zależności od kategorii ruchu wynosi:

· dla KR1 i KR2 – E2 ≥ 100 MPa

· dla KR3 do KR6 – E2 ≥ 120 MPa

Jeżeli nie można będzie uzyskać 120 MPa, to należy górną warstwę stabilizować spoiwem na miejscu. Metodę zaproponuje Wykonawca a Inżynier zatwierdzi.

Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż 1 raz w 3 punktach na 1000 m2 warstwy.
7. obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


Ogólne zasady obmiaru  robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa


Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 (metr sześcienny) wbudowanego materiału.

8. odbiór robót

Na podstawie wyników wgpkt.6 badań należy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami SST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca jest obowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. Odbiór robót w zakresie potrąceń za wady będzie dokonany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami GDDKiA.
9. podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

Zgodnie z Dokumentacją Projektową bądź ustaleniami z Terenowym Inspektorem Mostowym w Rejonie należy wykonać stożki przyczółków poprzez ręczne formowanie nasypów z zakupionego i dowiezionego gruntu wraz z zagęszczeniem gruntu w nasypie – ukształtowanie istniejących stożków do stanu projektowanego.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Przyjęte ilości m3 nasypów stożków będą płatne wg jednostkowej ceny, która obejmuje:

· dostarczenie, przygotowanie i wbudowanie w stanie optymalnej wilgotności zaakceptowanego przez Inżyniera materiału z jego zagęszczeniem i uformowaniem zasypki oraz przewidzianego w projekcie kształtu zewnętrznego nasypu pod wyrównanie i umocnienie, a także uporządkowanie terenu wokół obiektu oraz wykonanie wszystkich prac koniecznych do wykonania zadania. 
10. przepisy związane
PN-S-02205:1998
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-06050:1999
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

BN-77/8931-12

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

PN-86/B-02480

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

PN-88/B-04481

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

BN-75/8931-03

Obliczenie współczynnika filtracji gruntów niespoistych na podstawie 

uziarnienia i porowatości

BN-72/8932-01

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-68/B-06050

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

PN-55/B-04492

Grunty budowlane. Oznaczenie wskaźnika wodoprzepuszczalności.
