	D-07.06.03
	Wymiana paneli elementów ekranów akustycznych wzdłuż drogi krajowej nr 3 na obwodnicy Wolina na odc. od km 0+017 do km 0+441. 


	3



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D - 07.06.03

REMONT  EKRANÓW  AKUSTYCZNYCH

Wymiana paneli elementów ekranów akustycznych wzdłuż drogi
krajowej  nr 3 na obwodnicy Wolina na odc. od km 0+017 do km 0+441.

SPIS TREŚCI

  2

1. WSTĘP

  2. MATERIAŁY
2


  3. SPRZĘT
2


  4. TRANSPORT
3


  5. WYKONANIE ROBÓT
3


  6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
4


  7. OBMIAR ROBÓT
5


  8. ODBIÓR ROBÓT
5


  9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
5


10. PRZEPISY ZWIĄZANE
5



 
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą paneli elementów ekranów akustycznych wzdłuż drogi krajowej nr 3 na obwodnicy Wolina na odc. od km 0+017 do km 0+441. 
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drodze krajowej nr 3 na obwodnicy Wolina.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z remontem:

· ekranów akustycznych na które producenci otrzymali aprobaty techniczne IBDiM, a w szczególności z tworzyw sztucznych.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Ekran akustyczny - naturalna lub sztuczna przeszkoda pomiędzy źródłem dźwięku a odbiorcą, powodująca zmniejszenie poziomu rozprzestrzenianego dźwięku i chroniąca ludzi oraz obiekty przed nadmiernym hałasem.

1.4.2.  Remont ekranu akustycznego - zabiegi wykonywane w ramach utrzymania dróg, polegające na naprawie lub wymianie elementów ekranu w celu przywrócenia pełnych funkcji pełnionych przez ekran.

1.4.5. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  i  definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, i ST D-07.08.00 „Ekrany akustyczne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów


Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Wymagania dotyczące materiałów do remontu ekranów akustycznych


Wymagania dotyczące materiałów do remontu ogrodzeń dróg  powinny odpowiadać warunkom podanym w wymaganiach dotyczące materiałów do remontu ekranów akustycznych powinny odpowiadać warunkom podanym w ST D-07.08.00 „Ekrany akustyczne” pkt 2 lub w aprobatach technicznych, które producenci otrzymali z IBDiM.

3. sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Wymagania dotyczące sprzętu do remontu ogrodzeń dróg i ekranów akustycznych


Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania remontu ekranów akustycznych powinny odpowiadać warunkom podanym D-07.08.00 „Ekrany akustyczne” pkt 3 lub w aprobatach technicznych względnie instrukcjach producentów do montażu ogrodzeń lub ekranów.

4. transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Wymagania dotyczące transportu do remontu ogrodzeń dróg i ekranów akustycznych


Wymagania dotyczące transportu do wykonania remontu ogrodzeń dróg i ekranów akustycznych powinny odpowiadać warunkom podanym w D-07.08.00 „Ekrany akustyczne” pkt 4 lub w aprobatach technicznych względnie instrukcjach producentów do montażu ogrodzeń lub ekranów.

5. wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót


Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania robót 


Zasady wykonania robót przy remoncie ekranów akustycznych powinny odpowiadać warunkom podanym w D-07.08.00 „Ekrany akustyczne” pkt 5 lub w aprobatach technicznych względnie instrukcjach producentów do montażu ekranów.

5.3. Roboty przygotowawcze


Przed przystąpieniem do wykonania robót należy określić:

a) długość odcinka uszkodzonego ekranu,

b) elementy ekranu, które uległy uszkodzeniu w zależności od konstrukcji (np. słupki, panele,  itp.),

c) konieczność wymiany elementu lub możliwość naprawy na miejscu,

d) sposób i termin wykonania remontu.


Sposób naprawy należy uzgodnić z Inżynierem lub Zamawiającym.

5.4. Rodzaje robót remontowych

5.4.1. Roboty remontowe ekranów akustycznych


Następujące podstawowe usterki wykonanych ekranów akustycznych wymagają napraw lub wymiany uszkodzonych elementów:

· na powierzchniach metalowych ekranu pojawia się rdza,

· istnieją ubytki farby elementów ekranu jak odpryski, pęcherze lub złuszczenia,

5.5. Naprawa  ekranów akustycznych


Naprawa ekranów polegać ma na wymianie paneli ekranów na nowe. 

Zakres napraw powinien być określony w dokumentacji projektowej lub SST.


Naprawione fragmenty ekranu nie powinny w zasadzie różnić się konstrukcją, jakością i wyglądem od pozostałych odcinków. Wszelkie odstępstwa powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.


Uszkodzone lub wygięte słupki stalowe należy albo zastąpić nowymi słupkami, a przy mniejszych uszkodzeniach - wyprostować przez uderzanie młotkiem, stosując odpowiednie przykładki drewniane od strony wygięcia.


Elementy metalowe ( słupki ), na których pojawiła się rdza należy oczyścić  i zabezpieczyć powłokami antykorozyjnymi.


Wszystkie bezużyteczne (zniszczone) elementy i materiały, które stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.

5.6. Malowanie elementów metalowych


Ocynkowane elementy metalowe ogrodzenia i ekranu należy malować pierwszy raz po zaobserwowaniu pojawiania się rdzy, a następnie przeciętnie co 4 ( 5 lat w celu zabezpieczenia stali przed korozją.


Zaleca się przeprowadzać malowanie wyłącznie w dni pogodne, przy zalecanej temperaturze od 15 do 20oC; nie należy malować pędzlem lub wałkiem w temperaturze poniżej +5oC, jak również malować metodą natryskową w temperaturze poniżej + 15oC oraz podczas występującej mgły i rosy.


Należy przestrzegać następujących zasad przy malowaniu ogrodzeń:

· z powierzchni stali należy usunąć bardzo starannie pył, kurz, pleśnie, tłuszcz, rdzę, zgorzelinę, ew. starą, łuszczącą się farbę i inne zabrudzenia, zmniejszające przyczepność farby do podłoża; przez zmywanie, usuwanie przy użyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiałów ściernych, piaskowanie, odpalanie, ługowanie lub przy zastosowaniu innych środków,

· przed malowaniem należy wypełnić wgłębienia i rysy na powierzchniach za pomocą kitów lub szpachlówek ogólnego stosowania, a następnie - wygładzić i zeszlifować podłoże pod farbę,

· do malowania można stosować farby ogólnego stosowania przeznaczone do użytku zewnętrznego i rozpuszczalniki dobrej jakości, z nie przekroczonym okresem gwarancji, jako:

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne),

b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe itp.),

c) rozcieńczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby,

· farbę dłużej przechowywaną należy przygotować do malowania przez usunięcie „kożucha” (zestalonej substancji błonotwórczej na powierzchni farby), dokładne wymieszanie (połączenie lżejszych i cięższych składników farby), rozcieńczenie zbyt zgęstniałej farby, ew. przecedzenie (usunięcie nierozmieszanych resztek osadu i innych zanieczyszczeń),

· malowanie można przeprowadzać pędzlami, wałkami malarskimi lub ew. metodą natryskową (pistoletami elektrycznymi, urządzeniami kompresorowymi itp.),

· z zasady malowanie należy wykonać dwuwarstwowo: farbą do gruntowania i farbą nawierzchniową, przy czym każdą następną warstwę można nałożyć po całkowitym wyschnięciu warstwy poprzedniej.


Rodzaj farby oraz liczbę jej warstw zastosowanych przy malowaniu określają ST lub Inżynier na wniosek Wykonawcy.


Należy zwracać uwagę na dokładne pokrycie farbą miejsc stykania się słupka metalowego z betonem fundamentu, ze względu na najszybsze niszczenie się farby w tych miejscach i pojawianie się rdzawych zacieków sygnalizujących korozję słupka.


Zaleca się stosowanie farb możliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska, z niską zawartością m.in. niearomatycznych rozpuszczalników. Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera badania na zawartość szkodliwych składników (np. trującego toluenu jako rozpuszczalnika).


Wykonawca nie dopuści do skażenia farbami wód powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powstające przy myciu urządzeń i pędzli oraz z samej farby, należy usuwać do izolowanych zbiorników, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji.

6. kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót


Przed przystąpieniem do robót remontowych Wykonawca powinien:

· uzyskać wymagane dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (dotyczy aprobat technicznych, certyfikatów, deklaracji zgodności itp. materiałów przewidzianych do użycia przy remoncie),

· wykonać badania właściwości materiałów przewidziane w ST D-07.08.00 „Ekrany akustyczne”,

· przedstawić dokumenty oraz ew. wyniki badań Inżynierowi do akceptacji.

6.3. Zasady kontroli jakości robót 


Zasady kontroli jakości robót przy remoncie ogrodzeń dróg i ekranów akustycznych powinny odpowiadać warunkom podanym w SST D-07.08.00 „Ekrany akustyczne” pkt 6 lub w aprobatach technicznych, względnie instrukcjach producentów do montażu ekranów.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

7.2.1. Jednostkami obmiarowymi  wymiany ekranów akustycznych są:

a) m2 (metr kwadratowy) dla montażu i demontażu elementów ekranu
b) m2(metr kwadratowy ) dla oczyszczenia i odtworzenia powłok antykorozyjnych -słupki .

Rozliczenie za roboty następować będzie obmiarowo na podstawie kosztorysu ofertowego.
8. odbiór robót


Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.


Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST                  i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.

9. podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.1.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

· roboty przygotowawcze, w tym oznakowanie robót
· roboty  przy demontażu,

· oczyszczenie oraz odtworzenie powłok antykorozyjnych

·  montaż nowych elementów,

· transport nowych elementów,
· transport zdemontowanych wraz z utylizacją.

10. przepisy związane


Normy i inne dokumenty związane z remontem ekranów akustycznych obowiązują według SST D-07.08.00 „Ekrany akustyczne” pkt 10 oraz według aprobat technicznych.

