| Inwestor: Powiat Międzyrzecki – Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu Skoki 21 66 – 300 Międzyrzecz |  |  |  | Wykonawca: Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek ul. Matejki 7, 22-100 Chełm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temat zadania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozbudowa drogi powiatowej nr 1339F wraz z budową skrzyżowania na drodze krajowej nr 92 na zadaniu: "Przebudowa DP Nr 1339F na odcinku od węzła A2 do planowanej obwodnicy i budowa obwodnicy miasta Trzciel; budowa skrzyżowania obwodnicy z DK Nr 92." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opracowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT WZMOCNIENIA PODŁOŻA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Branża WIELOBRANŻOWE |  |  |  |  | Stadium projektu PROJEKT WYKONAWCZY |  |  |  |  |
| Umowa nr SDiM.252.48.2015.MM z dnia 04.02.2016r. |  | Gmina TRZCIEL |  |  | Miejscowość TRZCIEL | Tom B.7.6 |  | Egz. nr 1 |  |
| Autor | Imię i nazwisko |  | Uprawnienia i specjalność |  |  |  | Branża |  | Podpis |
| Główny Projektant | mgr inż. Marcin Dobek |  | LUB/0217/PWOD/05 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej |  |  |  | drogi |  |  |
| Projektant | mgr inż. Tomasz Pradela |  | MAZ/0462/POOK/11 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej |  |  |  | konstr.-bud. |  |  |

CHEŁM, LISTOPAD 2017

Spis zawartości:

M.21.15.09.01	WZMOCNIENIE PODŁOŻA POPRZEZ KOLUMNY CMC	3

M.21.15.09.21	Wykonanie wzmocnienia podłoża poprzez kolumny CMC	3

M.21.15.09.01	WZMOCNIENIE PODŁOŻA POPRZEZ KOLUMNY CMC

M.21.15.09.21	Wykonanie wzmocnienia podłoża poprzez kolumny CMC

# WSTĘP

## Przedmiot szczegółowej ST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem kolumn betonowych dla zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1339F wraz z budową skrzyżowania na drodze krajowej nr 92 na zadaniu: "Przebudowa DP Nr 1339F na odcinku od węzła A2 do planowanej obwodnicy i budowa obwodnicy miasta Trzciel; budowa skrzyżowania obwodnicy z DK Nr 92”.”

## Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Przedmiotowa SST obowiązuje przy realizacji :

Posadowienia nasypu drogowego drogi głównej wraz z drogą serwisową w kilometrażu 0+000km do 0+200km

## Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST  mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze kolumn CMCoraz obejmują:

-	prace pomiarowe i oznakowanie robót,

  - opracowanie Projektu Technologicznego wykonania kolumn,

  - zakup i dostarczenie materiałów,

  - ustalenie parametrów produkcyjnych i wykonanie kolumn CMC (materiał, średnice kolumn itd..) w Projekcie Technologicznym ,

  - wykonanie wymaganych w ST badań kontrolnych,

  - inne niezbędne czynności, bezpośrednio związane z wykonaniem kolumn CMC.

## Określenia podstawowe

Kolumna CMC – Pionowe kolumny przemieszczeniowe z betonu o stałym module sprężystości formowane świdrem przemieszczeniowym, wzmacniające słabe podłoże gruntowe. Kolumny betonowe wykonywane w celu ujednolicenia podparcia nasypu zwieńczone warstwą transmisyjną z materiału niespoistego i geotekstyliów. Rozstaw kolumn zgodny z dokumentacją projektową.

Materac  z  gruntu  zbrojonego  –  konstrukcja  geotechniczna  z  kruszywa  owiniętego  tkaniną  geotechniczną  projektowaną na kolumnach jako fundament pod grunt zbrojony.

Platforma robocza - warstwa zagęszczonego gruntu rodzimego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi, uformowana w celu umożliwienia ruchu ciężkiego sprzętu. Minimalny parametr odkształcenia mierzony płytą VSS w każdych warunkach pogodowych powinien wynosić E2≥40MPa.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w DM-00.00.00.00 „Wymagania Ogólne” , pkt 1.5.

# MATERIAŁY

## Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w DM-00.00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt 2.

Za sprawdzenie przydatności materiałów oraz jakość wbudowania odpowiada Wykonawca. Przed przystąpieniem do wbudowania materiałów Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dla każdej dostawy deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności materiału z Polską Normą lub w przypadku jej braku z aprobatą techniczną.

## Mieszanka betonowa

Do wykonania części betonowej kolumn CMC należy stosować beton o wytrzymałościC20/25.Właściwy skład mieszanki powinna określać „Receptura mieszanki betonowej”, zaakceptowana przez Inżyniera i Projektanta przed przystąpieniem do robót wzmocnienia podłoża.Mieszanka betonowa do kolumn powinna spełniać następujące wymagania:

– być odporna na segregację,

– wykazywać wysoką plastyczność i zdolność do samozagęszczania,

– być dostatecznie urabialna przez czas trwania betonowania i pogrążania zbrojenia.

Zgodnie z PN-EN 1536 do wykonania mieszanki betonowej należy stosować cementy hutnicze CEM III lub cementy portlandzkie CEM i i CEM II.Kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620 i ENV 206. Do pali przemieszczeniowych należy stosować kruszywa naturalne o wielkości ziaren do 16mm.Woda zarobowa powinna spełniać wymagania PN 1008 i ENV 206, 4.3.Dodatki i domieszki zgodnie z ENV 206, 4.4 i 4.5.

## Zbrojenie kolumn

Kolumny wyszczególnione w Projekcie Wykonawczym należy zbroić koszem zbrojeniowym zgodnym z PW ze stali klasy RB500W. Długości oraz typy koszy muszą odpowiadać wskazaniom w PW.

## Materac z gruntu zbrojonego

Materac należy wykonać z następujących materiałów:

    - Geotkanina  poliestrowa  o  wytrzymałości  krótkoterminowejz uwzględnieniem  pełzania  nie  mniejszej  niż  600 kN/m zgodnie z PN ISO 10319:1996

Parametry geotkaniny poliestrowej zgodnie z PN PN-EN 13251

-wytrzymałosc wzdłuż pasama: 600 kNm

-wytrzymałosc wzdłuż pasama :600 kNm

- wydłużenie względne przy max obciążeniu wzdłuż pasma: 6%

- wydłużenie względne przy max obciążeniu wrzerz  pasma: 3%

- średnica otworu przy przebiciu dynamicznym: 3mm

- siła przebcicia statycznego [metoda CBR] 10 kN

- wodoprzepuszczalność 5 mm/s

    - Kruszywo  niespoiste,  przepuszczalne  i  dobrze  zagęszczalne.  Zalecane  rodzaje  kruszyw  to  piaski  drobne,  piaski średnie, piaski grube, pospółki.  Szczegółowe wymagania:

−  wskaźnik różnoziarnistości: U > 3

−  wodoprzepuszczalność: k > 3 m/dobę

−  zawartość ziarn ≤ 0,075 mm: maks 15%

Należy stosować kruszywo, które pozwoli na uzyskanie w konstrukcji wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 0,98.

# SPRZĘT

## Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w DM-00.00.00.00 „Wymagania Ogólne” , pkt 3.

Specjalistyczny sprzęt do wiercenia kolumn przemieszczeniowych powinien zapewnić wykonanie robót odpowiednio do  warunków gruntowych i wymagań określonych w specyfikacji oraz w projekcie. Wykonawca robót powinien dysponować odpowiednim parkiem maszynowym (części, zapasowe maszyny) dla zapewnienia ciągłości robót w  przypadku awarii sprzętu.

## Maszyna wiertnicza

Zastosowany sprzęt powinien zapewnić wykonanie kolumn betonowych CMC o następujących parametrach:

- nominalna średnica kolumn		360mm +40/-0 mm

- długość kolumn 			według dokumentacji PW

- możliwość ciągłego podawania mieszanki betonowej podczas podciągania narzędzia wiercącego.

- automatyczna rejestracja wykonania kolumny, która obejmuje podstawowe parametry produkcyjne

Sprzęt do wykonania kolumn CMC musi zostać zaakceptowany przez Projektanta Wzmocnienia Podłoża.

Zbrojenie kolumn CMC należy instalować ręcznie lub przy użyciu wciągarek pomocniczych urządzenia głównego lub przy użyciu dźwigów samojezdnych.

## Pompa do betonu

Pompa  musi zapewnić ciągłe i kontrolowane podawanie betonu.

## Układy sterujący wiertnicy

Wiertnica powinna być wyposażona w automatyczny układ monitorujący umożliwiający rejestrowanie:

1)  numer kolumny,

2)  daty oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia kolumny,

3)  czasu wykonania kolumny,

4)  głębokości pogrążenia świdra,

5)  parametry betonowania: w tym ciśnienie mieszanki betonowej – objętość wbudowanego betonu.

6) moment obrotowy

# TRANSPORT

## Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w DM- 00.00.00.00 „Wymagania Ogólne” , pkt 4.

## Transport materiałów i sprzętu

Transport, rozładunek i montaż maszyn powinien odbywać się z zachowaniem wszystkich wymogów odnośnie przewozu maszyn budowlanych i zasad BHP.  Załadunek, transport, rozładunek, składowanie, podawanie materiałów do wykonania kolumn CMC  powinno odbywać się z zachowaniem odpowiednich przepisów BHP oraz zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.

# WYKONANIE ROBÓT

## Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w DM- 00.00.00.00 „Wymagania Ogólne” , pkt 5.

## Projekt technologiczny

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi projekt technologiczny zawierający:

- wyniki dodatkowego rozpoznania geologicznego w tym sondowań CPTU

-plan rozmieszczenia kolumn, długość, średnice, rzędne  głowicy, głębokość trzonu betonowego (zgodnie z Dokumentacją Projektową) dostosowanego do wyników uzyskanych z dodatkowej dokumentacji geologicznej

- parametry wykonania kolumn

Projekt technologiczny podlega akceptacji Projektanta Wzmocnienia Podłoża

## Przygotowanie terenu robót

Przygotowanie terenu polega na sprawdzeniu i  wytyczeniu miejsca prowadzenia robót oraz na  wykonaniu  niezbędnych  robót  makroniwelacyjnych,  usunięciu  drzew,  krzewów  i  przygotowaniu  stabilnej  powierzchni  dla  wykonania kolumn CMC. Stan powierzchni roboczej musi pozwalać na bezpieczną pracę maszyny i transport  spoiwa do miejsca robót w każdych warunkach pogodowych.  w tym celu należy wykonać platformę roboczą o miąższości 50-100 cm z  piasku średniego, grubego lub pospółki  zagęszczonej  do  IS=0,98.W przypadków, kiedy na powierzchni terenu występują grunty organiczne należy ułożyć geowłókninę separacyjną.  Poziom powierzchni/platformy roboczej musi się znajdować co najmniej 1,0 m powyżej poziomu wody gruntowej. w przypadku uzasadnionych przesłanek napotkania niezinwentaryzowanych instalacji podziemnych lub  niewypałów należy przeprowadzić odpowiednie badania geofizyczne podłoża i wykonać odkrywki instalacji.  Miejsca wykonania kolumn CMC należy wyznaczyć geodezyjnie lub na podstawie domiaru taśmą pomiarową  do bazowych punktów osnowy, wyznaczonych geodezyjnie, i odpowiednio oznaczyć w terenie za pomocą szpilki lub kołka drewnianego. Dokładność wytyczenia środka kolumny nie powinna przekraczać tolerancji ±10 cm.

## Wykonanie kolumn CMC

Zasada wzmocnienia podłoża kolumnami CMC polega na stworzeniu kompozytu gruntu i kolumn betonowych. Do wykonywania kolumn CMC stosowany jest odpowiednio zaprojektowany świder przemieszczeniowy, który rozpychając istniejący grunt tworzy przestrzeń, w której zostaje wykonana kolumna betonowa. Precyzyjne wykonanie otworu zapewnia maksymalną wartość tarcia na pobocznicach kolumn CMC. Kiedy wykonujący otwór świder osiągnie wymaganą głębokość, rozpoczyna się pompowanie mieszanki betonowej pod dużym ciśnieniem przez otwór umieszczony w rdzeniu świdra. Zakończenie procesu formowania kolumny następuje w chwili zaobserwowania na urządzeniu rejestrującym wyraźnego wzrostu oporu wiercenia co sygnalizuje osiągniecie przez świder warstwy gruntu o większej nośności.

Kolumna wykonywana jest równolegle z podciąganiem wiertła do góry, niemal natychmiast po przemieszczeniu gruntu poza obręb otworu. (schemat instalacji kolumn CMC przedstawia rysunek). Dzięki takiej technologii kolumna wykonywana jest precyzyjnie zgodnie z założeniami projektowymi. Wyeliminowane zostaje niebezpieczeństwo uszkodzenia ścian otworu podczas procesu wykonywania kolumny. Nie dochodzi do mieszania się gruntu z podawaną mieszanką betonową.

Schemat wykonywania kolumn betonowych typu CMC

## Przygotowanie wzmocnionego podłoża do dalszych robót

Przed  wykonaniem fundamentów podpór oraz konstrukcji z gruntu  zbrojonego  platformę należy  wyrównać

i/lub ściąć uformowane kolumny do wymaganego poziomu projektowego za pomocą koparki z łyżką o gładkiej krawędzi (nie należy stosować łyżki z zębatą krawędzią) lub rozkuć kolumny. Odłamane fragmenty kolumn należy  usunąć  a  ewentualne  ubytki  w  przekroju  poprzecznym  kolumn  należy  uzupełnić  chudym  betonem  klasy C15/20.   Grunt dookoła kolumn i pomiędzy nimi należy wyrównać i powierzchniowo zagęścić zagęszczarką płytową w celu przygotowania powierzchni dla wykonania dalszej konstrukcji.  Wszelkie  wykopy  w  pobliżu  kolumn  sięgające  poniżej  poziomu  posadowienia  fundamentów  podpór,  które  mogłyby mieć niekorzystny wpływ na wykonane wzmocnienie podłoża, wymagają wnikliwej analizy i zgody Inżyniera.

## Wykonanie materaca na kolumnach

Przygotowanie pasm geotkaniny o długości odpowiedniej dla danego przekroju.  Ułożenie geotkaniny na przygotowanym podłożu, wstępne naciągnięcie geotkaniny. Ułożenie  warstwy kruszywa. Kruszywo układać  warstwami nie  większymi  niż 0.20-0.30m aż do uzyskania  projektowanej grubości materaca, jednocześnie zagęszczając każdą warstwę do wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż Is=0.98. Po uzyskaniu projektowanego poziomu góry materaca należy wywinąć boki geotkaniny  do góry łącząc z wierzchnia warstwą geotkaniny. Połączenie wykonać zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanej geotkaniny.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w DM- 00.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 6.

## Projekt technologiczny CMC

Projekt technologiczny  wykonania kolumn CMC powinien być opracowany  przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Projektanta oraz niezależnego Inżyniera przed rozpoczęciem robót.

## Kontrola przed rozpoczęciem formowania kolumn

Dokładność wytyczenia środka kolumny nie powinna przekraczać tolerancji 10 cm.

Bieżące badania betonu należy wykonywać zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz odpowiednimi normami dla betonów.

## Kontrola wykonania kolumn CMC

Kontrola wykonanych kolumn CMC obejmuje:

a)  Wykonanie  każdej  kolumny  należy  udokumentować  w  zestawieniu  zbiorczym,  które musi  obejmować: datę wykonania, numer kolumny (zgodny z oznaczeniem na rysunku powykonawczym), zagłębienie kolumny poniżej poziomu roboczego (długość kolumny), ilość zużytego betonu.

b)  Wykonanie co najmniej 80% wszystkich kolumn powinno być udokumentowane zapisem z automatycznego rejestratora, kontrolującego parametry produkcyjne.

c)  Badanie wytrzymałości betonu kolumn na ściskanie w ilości 3 próbki na pierwsze 50m3 betonu, po 50m3 produkcji: 1 seria badań betonu na 3 próbki na pierwsze 150m3 betonu (badanie próbek betonu na siskanie po 7 i 28 dniachch od wbudowania). Atesty i deklaracje zgodności betonu

d) Badania nośności kolumn w ilości 4 szt. na obiekt wykonane metoda belki odwróconej wg zaleceń PW.

Trzon kolumny powinien być ciągły i mieć średnicę określoną w PW zweryfikowaną na podstawie ilości betonu i długości obliczeniowej kolumny. Tolerancje średnicy kolumny powinny wynosić +40/-0 mm. Usytuowanie kolumn CMC w planie powinno spełniać wymagania określone w projekcie. Liczba kolumn pod  konstrukcją powinna być zgodna z projektem. w przypadku występowania odchyłek większych niż ±20 cm  należy powiadomić projektanta w celu podjęcia odpowiednich decyzji. Przy objętościowym charakterze wzmocnienia gruntu nie wymaga się geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej kolumn.

## Kontrola wykonania materaca

Należy przeprowadzić następująca badania na budowie:

−  sprawdzenie wymaganego wskaźnika zagęszczenia podłoża – 1 badanie na każde 500 m2 podłoża,

− sprawdzenie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu zasypowego układanego na geotkaninę– 1 badanie na każde 500 m3 wbudowanego gruntu zasypowego.

Dodatkowo kontrola jakości robót będzie polegała na wizualnej ocenie prawidłowości ich wykonania:

−  sprawdzenie przydatności kruszywa do wykonania materaca,

−  sprawdzenie braku uszkodzeń geotkaniny,

−  sprawdzenie równości podłoża przed rozłożeniem geotkaniny,

−  sprawdzenie naciągu geotkaniny przed ułożeniem kruszywa

−  sprawdzenie połączenia geotkaniy na stykach

# OBMIAR ROBÓT

## Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w DM-00.00.00.00 „Wymagania Ogólne” , pkt 7.

## Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową dla pozycji  M.21.15.09.11 jest:

- ilość m2 powierzchni wzmocnionej kolumnami w technologiiCMC.

# ODBIÓR ROBÓT

## Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w DM-00.00.00.00 „Wymagania Ogólne” , pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Kolumny CMC należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami projektu, norm, niniejszej specyfikacji i  kontraktu jeżeli wszystkie przewidziane badania kontrolne dały wynik pozytywny oraz jeżeli zostały dotrzymane  warunki postanowień ogólnych.

Do odbioru końcowego robót Wykonawca musi przedstawić:

- Dokumentację Powykonawczą z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie robót,

- Protokoły geodezyjnego wytyczenia lokalizacji kolumn lub punktów bazowych,

- Zbiorcze  zestawienie  wszystkich  wykonanych  kolumn,  obejmujące:  datę  wykonania,  numer  kolumny,  długość kolumny i ilość zużytego betonu,

- Zapisy automatycznego urządzenia rejestrującego, obejmujące co najmniej 80% wszystkich wykonanych kolumn (na nośniku magnetycznym),

- Pozytywne wyniki badań betonu na ściskanie,

- Pozytywne wyniki badań nośności kolumn,

- Deklaracje zgodności lub atesty na beton, stal.

- Inne dokumenty zażądane przez Inżyniera.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

## Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w DM-00.00.00.00 „Wymagania Ogólne” , pkt 9.

## Cena jednostki obmiarowej

- Cena wykonania 1 m2wzmocnienia gruntu w technologii kolumn CMC dla pozycji M.21.15.09.11  obejmuje:

sporządzenie Projektu Technologicznego,

transport sprzętu i organizację placu budowy dla potrzeb wykonania kolumn CMC,

zakup i dostarczenie materiałów oraz pozostałych niezbędnych składników produkcji,

wykonanie platformy roboczej umożliwiającej wjazd ciężkiego sprzętu

koszt zakupu, transportu i magazynowania geotkaniny, geosiatki  i kruszywa na platformę roboczą

wytyczenie w terenie kolumn

wykonanie kolumn lub punktów bazowych,

przeprowadzenie wymaganych w ST i Dokumentacji projektowej  kontrolnych badań próbek betonu,

sporządzenie Dokumentacji Powykonawczej,

demontaż sprzętu i zwinięcie placu budowy dla potrzeb wykonania kolumn CMC,

wykonanie badań nośności kolumn w ilości 4 szt.

inne niezbędne czynności, bezpośrednio związane z wykonaniem kolumn.

uporządkowanie miejsca robót.

Podstawą końcowej płatności jest sporządzenie i przekazanie dokumentacji powykonawczej zawierającej plan rozmieszczenia kolumn CMC z podaniem ich długości, zgodnie z niniejszą Specyfikacją Techniczną i Dokumentacją Techniczną.

## Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje:

  - roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,

  - prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych.

# PRZEPISY ZWIĄZANE

## ST

| 1. | DM-00.00.00.00 | Wymagania ogólne |
| --- | --- | --- |

## Normy

1)  PN-EN 12699:2003  Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – Pale przemieszczeniowe.

2)  PN-B-02481:1998  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

3)  PN-B-06050:1998  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

4)  PN-EN 1997-2:2009  Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.

5)  Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym (2002): GDDP, Opracowanie IBDiM, Warszawa. 2002.